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[bookmark: _Toc1]1. Введение
[bookmark: _Toc2]1.1. Задача исследования
Установление объективной величины затрат на лакокрасочные и сопутствующие материалы при восстановительном ремонте транспортных средств по нормам расхода производителей ЛКМ.
[bookmark: _Toc3]1.2. Цель исследования
Применение полученных результатов для расчёта рыночной стоимости лакокрасочных и сопутствующих материалов в сервисе HELPER-PRO.
[bookmark: _Toc4]1.3. Основание
Исследование опирается на «Методические рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колёсных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки» (Минюст России, 2018):
•  п. 7.19 — стоимость ЛКМ определяется по нормам расхода материалов на единицу площади окрашиваемой поверхности, основанным на данных производителя лакокрасочных материалов;
•  Приложение 2.7 — пример расчёта расхода материалов на 1 м² окрашиваемой поверхности.
Таким образом, данные производителей ЛКМ являются приоритетным источником для определения норм расхода основных покрытий.
Для вспомогательных и расходных материалов (абразивная бумага, обезжириватели, протирочные салфетки, малярная лента, укрывочные материалы), по которым производители ЛКМ не устанавливают расход, нормы приняты по отраслевым данным:
•  «Нормы расхода основных и вспомогательных материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей LADA» (Тольятти, 2006, 58 с.) — номенклатура и нормы расхода материалов, применяемых при ремонте, окраске и антикоррозионной обработке кузовов автомобилей ВАЗ;
•  Методические рекомендации Минюста России (2018), приложение 2.7 — типовой перечень вспомогательных материалов с нормами на единицу площади.
[bookmark: _Toc5]1.4. Предмет исследования
Нормы расхода лакокрасочных и сопутствующих материалов по каждому производителю для различных видов покрытий при разных видах ремонта.
[bookmark: _Toc6]1.5. Охват исследования
Исследование охватывает весь технологический процесс окраски — от подготовки поверхности до финишной полировки.
Основные покрытия (по данным технической документации производителей):
•  2К-лак, базовое покрытие, 2К-эмаль
•  Первичный грунт, вторичный грунт (WOW), шлифуемый наполнитель
•  Первичный и вторичный грунты для пластика
1К-эмали (алкидные, нитро, винил-акриловые) в расчёт норм и стоимости материалов не включаются, поскольку при ремонте транспортных средств в настоящее время используются крайне редко — после вскрытия тары имеют непродолжительный срок хранения. Укрывистость отдельных 1К-эмалей по данным TDS приведена в Части 2 справочно.
Вспомогательные компоненты (по пропорциям смешивания производителей):
•  Отвердители, разбавители, пластификаторы
Расходные и сопутствующие материалы (по отраслевым нормам):
•  Абразивная бумага и круги различных градаций
•  Обезжириватели (в том числе для внутренней поверхности)
•  Протирочные салфетки (в том числе для внутренней поверхности)
•  Малярная лента, укрывочный материал (в том числе для наружной окраски кузова)
•  Шпатлёвки (полиэфирные, универсальные, для пластика, жидкие)
•  Полировальные и матирующая пасты
•  Растворитель для промывки оборудования
•  Порции для колеровки (из практики кузовного ремонта)
•  Герметики, антигравийные покрытия
Объём: 27 производителей ЛКМ, 478 неаэрозольных продуктов (513 с учётом 35 аэрозольных, исключённых из расчёта), из которых 201 — с числовой укрывистостью из технической документации (TDS).
 
[bookmark: _Toc7]2. Методология расчёта норм расхода
[bookmark: _Toc8]2.1. Коэффициент потерь при нанесении
Расчётные нормы учитывают технологические потери материала при пневматическом распылении. По данным ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»:
Кпк = 1,4
Коэффициент 1,4 означает, что для получения 1 л сухой плёнки необходимо подать 1,4 л жидкого материала — около 30% безвозвратно теряется при распылении (туманообразование, унос воздухом).
[bookmark: _Toc9]2.2. Пересчёт укрывистости в практический расход
Производители указывают теоретический расход (укрывистость), м²/л, при заданной толщине сухой плёнки. Практический расход:
C_практ = (1 / R_теор) × Кпк   [л/м²]
где:
•  R_теор — теоретический расход производителя (укрывистость), м²/л;
•  Кпк — коэффициент пневматических потерь = 1,4.
Пример. Лак «2K-HS прозрачный» (BRULEX): R_теор = 7,0 м²/л при 50 мкм (иллюстрация базовой формулы, без учёта приведения к фактической толщине слоя):
C_практ = (1 / 7,0) × 1,4 = 0,200 л/м²
С учётом фактической толщины (DFT_f = 75 мкм при DFT_t = 50 мкм) практическая норма этого продукта — 0,300 л/м² (см. Часть 2).
[bookmark: _Toc10]2.3. Приведение к толщине слоя
Если в технической документации указана укрывистость при толщине, отличной от типовой для данного вида ремонта, расход пересчитывается пропорционально:
C_практ = (DFT_f / DFT_t) × (1 / R_теор) × Кпк
где:
•  DFT_f — толщина сухой плёнки, требуемая для данного вида ремонта, мкм;
•  DFT_t — толщина, при которой производитель указал укрывистость, мкм.
Пример. Наполнитель «2K-HS Filler 4+1» (BRULEX): R_теор = 5,5 м²/л при DFT_t = 80 мкм. Для ремонтной зоны (шлифуемый наполнитель, ремонт со шпатлёвкой) требуется DFT_f = 200 мкм:
C_практ = (200 / 80) × (1 / 5,5) × 1,4 = 2,5 × 0,182 × 1,4 ≈ 0,636 л/м²
Такие наполнители имеют двухвариантное применение: WOW (мокрый по мокрому, ~100 мкм) для новых деталей и шлифуемый наполнитель (~200 мкм) для ремонтной зоны; в расчёт принята ремонтная схема (200 мкм).
[bookmark: _Toc11]2.4. Учёт доли основного материала в готовой смеси
Для продуктов, где производитель указывает расход готовой смеси (основа + отвердитель/разбавитель), а не отдельно основы:
C_основы = C_смеси × P_осн
где P_осн — доля основного материала в готовой смеси по объёму. Например:
•  при соотношении смешивания 2:1 (основа : отвердитель): P_осн = 2/(2+1) = 0,667;
•  при соотношении 3:1: P_осн = 3/(3+1) = 0,750;
•  при соотношении 4:1: P_осн = 4/(4+1) = 0,800.
Расход отвердителя или разбавителя вычисляется как произведение расхода основы на обратное соотношение:
C_отвердителя = C_основы / N_основы
где N_основы — число частей основы в пропорции смешивания (2 для 2:1, 3 для 3:1, и т.д.).
Несколько схем смешивания. У части материалов в TDS приведено несколько схем (разные пропорции/отвердители — например, HS и VHS лак, WOW и шлифуемый наполнитель). Каждая схема рассчитывается отдельно, по своей пропорции и своей доле основы P_осн: если укрывистость указана на готовую смесь, расход основы по схеме равен C_основы = C_смеси × P_осн(схемы). Во всех сводных таблицах и медианных значениях учитываются все схемы каждого материала.
[bookmark: _Toc12]2.5. Классификация типов покрытий
Исследование различает следующие типы покрытий, определяющие технологию нанесения и расчёт расхода:
Основные покрытия:
	Тип
	Описание
	Нормируется

	2К-лак
	Прозрачный покровный лак
	л/м²

	Базовое покрытие
	Базовая краска (металлик, перламутр, сплошной цвет)
	л/м²

	2К-эмаль
	Двухкомпонентная акриловая эмаль
	л/м²

	Первичный грунт
	Протравливающий (кислотный), эпоксидный, адгезионный
	л/м²

	Вторичный грунт (WOW)
	Наполнитель wet-on-wet, без шлифования
	л/м²

	Шлифуемый наполнитель
	Наполнитель с промежуточным шлифованием
	л/м²

	Первичный грунт для пластика
	Адгезионный грунт по пластику
	л/м²

	Вторичный грунт для пластика
	Наполнитель по пластику
	л/м²


Вспомогательные компоненты (отвердители, разбавители, пластификаторы) нормируются пропорционально расходу основного материала через соотношение смешивания (п. 2.4). Самостоятельной укрывистости не имеют.
Расходные и сопутствующие (абразивы, обезжириватели, салфетки, шпатлёвки) нормируются по отраслевым данным (п. 1.3) и не зависят от производителя ЛКМ.
[bookmark: _Toc13]2.6. Разделение вторичных грунтов на WOW и шлифуемые
В отличие от усреднённых норм 2015 года, настоящее исследование разделяет вторичный грунт на два типа:
•  WOW (wet-on-wet) — наносится без промежуточного шлифования, применяется при окраске новых деталей (Окраска B без ремонта). Толщина слоя меньше, расход ниже.
•  Шлифуемый наполнитель — требует промежуточного шлифования, применяется при ремонтной окраске (Окраска B с ремонтом, Окраска D). Толщина слоя больше — для заполнения неровностей и последующего выравнивания.
Разделение проведено на основании анализа технической документации производителей: часть продуктов позиционируется как «WOW», часть — как «шлифуемый». Продукты, допускающие оба режима, учитываются в обеих группах с соответствующей толщиной для каждого режима.
[bookmark: _Toc14]2.7. Учёт площади покрытия при разных видах ремонта
Расход грунтов зависит не только от нормы на единицу площади, но и от того, какая часть детали требует грунтования. При разных видах ремонта площадь нанесения грунта различна:
	Вид ремонта
	Площадь грунтования
	Обоснование

	Замена детали
	100% поверхности
	Вся деталь новая, грунтуется полностью

	Ремонт до 50% поверхности
	70% площади детали
	Грунтуется зона ремонта с переходом (перекрытием)

	Ремонт до 30% поверхности
	50% площади детали
	Грунтуется зона ремонта с переходом (перекрытием)


Формула расчёта с учётом доли площади:
C_грунта = C_практ × K_площади
где K_площади = 1,0 (замена), 0,7 (ремонт до 50%), 0,5 (ремонт до 30%).
Адгезионный грунт для металлических деталей. При замене металлической детали адгезионный (первичный) грунт в большинстве случаев не требуется, если деталь поставляется с транспортным грунтом. Однако на практике до 50% новых деталей поступают с повреждениями транспортного покрытия. Поэтому в расчёт закладывается K_площади = 0,5 для первичного грунта при замене металлических деталей — как резерв на повреждённые при транспортировке.
Адгезионный грунт для пластиковых деталей. Пластиковые детали требуют адгезионного грунта в полном объёме (100% площади) независимо от вида ремонта. Исключение — пластиковые детали, поставляемые загрунтованными (заводской грунт): по ним адгезионный грунт не требуется (K_площади = 0).
[bookmark: _Toc15]2.8. Условные обозначения
	Символ
	Расшифровка
	Ед. изм.

	R
	Теоретический расход (укрывистость) производителя
	м²/л

	C_практ
	Практический расход материала
	л/м²

	Кпк
	Коэффициент пневматических потерь при распылении
	безразмерный

	DFT_f
	Фактическая толщина сухой плёнки при данном виде ремонта
	мкм

	DFT_t
	Толщина сухой плёнки, для которой производитель указал укрывистость
	мкм

	P_осн
	Доля основного материала в готовой смеси (основа + отвердитель/разбавитель)
	безразмерный

	K_площади
	Коэффициент площади грунтования (0,5 / 0,7 / 1,0)
	безразмерный

	WOW
	Wet-on-wet — нанесение без промежуточного шлифования
	—

	TDS
	Technical Data Sheet — техническая документация производителя
	—


[bookmark: _Toc16]2.9. Правила округления
Промежуточные значения при расчётах не округляются; округлению подлежат только итоговые публикуемые значения:
•  нормы расхода материалов (л/м², кг/м²) и расходы компонентов схем смешивания — до 4 знаков после запятой;
•  цены позиций материалов (за литр/кг/шт.) — до целого рубля;
•  стоимость материалов за 1 м² (руб/м²) — до 2 знаков после запятой;
•  цена за единицу в справочных таблицах — до целого рубля.
 
[bookmark: _Toc17]3. Исследованные производители и результаты
[bookmark: _Toc18]3.1. Перечень производителей
Исследованием охвачено 27 торговых марок ЛКМ, представленных на российском рынке и используемых в ремонтной окраске легковых и коммерческих транспортных средств:
	№
	Производитель
	Продуктов
	С укрывистостью
	Источник

	1
	BRULEX (PAINTGROUP)
	32
	16
	TDS, технический каталог

	2
	ARP (PAINTGROUP)
	13
	4
	TDS

	3
	CARDEA
	20
	9
	TDS

	4
	CROMAX (Axalta)
	51
	44
	TDS (82 документа)

	5
	DUXONE (Axalta)
	5
	5
	TDS

	6
	DYNACOAT
	30
	16
	TDS

	7
	FARECLA
	22
	—
	Полировальные (не нормируются по укрывистости)

	8
	FORMEL
	24
	—
	Нет укрывистости

	9
	FRANCHI&KIM
	4
	4
	Прайс-лист, TDS лаков

	10
	GLAZURIT (BASF)
	19
	15
	Технический каталог 2020 (83 стр.)

	11
	GRAVIHEL (Helios)
	23
	21
	TDS, прайс-выгрузка

	12
	GREEN LINE
	9
	1
	TDS

	13
	INTERCOLOR
	15
	—
	Нет укрывистости

	14
	MAXYTON (YATU)
	13
	—
	Нет укрывистости

	15
	MOBIHEL (Helios)
	21
	—
	Нет укрывистости

	16
	NORMEX (PAINTGROUP)
	7
	3
	TDS

	17
	ONWINGS (Donglai)
	18
	—
	Нет укрывистости

	18
	PROFI LINE
	30
	14
	TDS

	19
	PROFIX (Multichem)
	38
	—
	Нет укрывистости

	20
	RADEX
	18
	10
	TDS (45 документов)

	21
	REIZ
	1
	1
	TDS

	22
	SHIN EZ
	6
	—
	Нет укрывистости

	23
	SPIES HECKER (Axalta)
	24
	19
	TDS, техдокументация

	24
	STANDOX (Axalta)
	38
	14
	TDS (55 документов); sqft/gal@mil → м²/л

	25
	SUPRIMEX
	2
	—
	Нет укрывистости

	26
	VIKA
	17
	8
	TDS; +эмали в кг/м²

	27
	YESKY (Donglai)
	13
	—
	Нет укрывистости


Итого: 27 производителей, 478 неаэрозольных продуктов (513 с учётом 35 аэрозольных, исключённых из расчёта), из них 201 (42%) с числовой укрывистостью.
[bookmark: _Toc19]3.2. Итоговые нормы расхода по типам покрытий
По каждому типу покрытия вычислена медиана практического расхода как робастная мера центральной тенденции, устойчивая к выбросам. Медиана считается по всем схемам смешивания материалов (у многосхемных материалов — по каждой схеме с её долей основы), а не только по основной схеме. В колонке n указано число значений (схем), по которым рассчитана медиана:
	Тип покрытия
	n
	Медиана, л/м²
	Среднее
	Мин.–Макс.
	Брендов

	2К-лак
	105
	0,156
	0,172
	0,094–0,388
	14

	Базовое покрытие
	34
	0,135
	0,147
	0,068–0,233
	11

	2К-эмаль
	46
	0,131
	0,141
	0,089–0,249
	4

	Первичный грунт
	53
	0,140
	0,153
	0,059–0,583
	12

	Вторичный грунт (WOW)
	20
	0,113
	0,163
	0,044–0,691
	9

	Шлифуемый наполнитель
	52
	0,192
	0,260
	0,107–0,914
	11

	Первичный грунт для пластика
	13
	0,137
	0,205
	0,044–0,600
	11

	Вторичный грунт для пластика
	8
	0,159
	0,234
	0,131–0,733
	6


[bookmark: _Toc20]3.2а. Исключение аэрозольных продуктов
Аэрозольные продукты (лакокрасочные и расходные материалы в аэрозольных баллонах — «аэрозоль», «спрей», «баллончик», spray) исключены из исследования: их расход и цены в расчёты не включаются. Аэрозольное нанесение не применяется в ремонтной окраске кузова (методика Минюста России 2018, прил. 2.7), а расход аэрозольного баллона не сопоставим с распылением через окрасочный пистолет.
[bookmark: _Toc21]3.3. Продукты без укрывистости
Для 277 продуктов (58% справочника без аэрозолей), по которым производитель не указал укрывистость в технической документации, расход принимается равным медианному значению для соответствующего типа покрытия по разделу 3.2. Данный подход:
•  обеспечивает консервативную оценку, близкую к средней по рынку;
•  не завышает и не занижает расход для брендов без опубликованной укрывистости;
•  позволяет включить в расчёт всех представленных на рынке производителей.
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Для подтверждения достоверности данных проведён анализ выбросов по двум непараметрическим критериям:
•  Метод границ Тьюки (IQR): границы [Q₁ − 1,5×IQR; Q₃ + 1,5×IQR] (мягкие) и [Q₁ − 3×IQR; Q₃ + 3×IQR] (жёсткие);
•  Модифицированный Z‑критерий (MAD): |M| = 0,6745 × |x − медиана| / MAD, порог |M| > 3,5.
Продукт признаётся выбросом при срабатывании обоих критериев (высокая уверенность) или одного из них (пограничный случай).
Результат: из 201 продукта выявлено 19 выбросов (9,5%): 17 — с высокой уверенностью (сработали оба критерия), 2 — пограничные (сработал один критерий). Все выбросы объяснены технологическими причинами:
	Причина отклонения
	Количество

	Наполнители с повышенной толщиной слоя (high-build)
	11

	Готовые к применению составы (1К, без разбавителя)
	5

	Специальные эффекты (матовые, Crystal, Air Dry)
	2

	Высокий сухой остаток (HS-эмали, однослойное нанесение с большой толщиной слоя)
	1

	Малая толщина слоя (менее 15 мкм)
	1


Вывод: все продукты включены в справочник, ни один не исключён. Отклонения продиктованы технологией нанесения и являются физически обоснованными.
 
[bookmark: _Toc23]4. Применение результатов

Стр. 1 из 91.
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Исследованные типы покрытий применяются при выполнении следующих операций ремонтной окраски (по классификации операций ремонтной окраски, принятой в нормативах ОАО «АВТОВАЗ» — нормы расхода материалов для ТО и ремонта автомобилей LADA, 2006, — с учётом существующей практики ремонтного окрашивания):
	Операция
	Назначение
	Основные покрытия

	Материалы для колеровки
	Подбор цвета
	Минимальная порция колеровки — 50 мл (отпуск колеровочной машины); объём на пробный выкрас и корректировку — 100/150 мл (см. §4.4)

	Окраска B
	Окраска новой детали
	2К-эмаль или база+лак, первичный грунт (50%), WOW-наполнитель

	Окраска B с ремонтом 1
	Ремонт до 30%
	То же + шпатлёвка, первичный грунт (50%), шлифуемый наполнитель

	Окраска B с ремонтом 2
	Ремонт до 50%
	То же, первичный грунт (70%)

	Окраска D
	Полная перекраска
	То же, первичный грунт (100%), шлифуемый наполнитель

	Окраска B пластик
	Новая пластиковая деталь
	2К-эмаль или база+лак + пластификаторы, первичный грунт для пластика (50%), вторичный грунт для пластика

	Окраска C пластик
	Пластик с ремонтом
	То же + шпатлёвка, первичный грунт для пластика (70%)

	Окраска D пластик
	Полная перекраска пластика
	То же, первичный грунт для пластика (100%)

	Окраска загрунтованных пластиковых деталей
	Деталь с заводским грунтом
	2К-эмаль или база+лак + пластификаторы, без первичного грунта

	Окраска моторного отсека/салона
	Без лака
	2К-эмаль или база, грунты по типу ремонта

	Окраска внутренних поверхностей
	75% от наружной нормы
	Все покрытия с коэффициентом 0,75


[bookmark: _Toc25]4.2. Ключевое нововведение: WOW и шлифуемый наполнитель
Разделение вторичного грунта на два типа принято для учёта реальной технологии нанесения:
•  WOW (wet-on-wet) — наносится без промежуточного шлифования, для новых деталей. Расход существенно ниже за счёт меньшей толщины слоя.
•  Шлифуемый наполнитель — требует промежуточного шлифования, для ремонтных зон. Увеличенная толщина для заполнения неровностей и последующего выравнивания.
Разделение проведено на основании анализа технической документации производителей.
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Расход отвердителей и разбавителей вычисляется пропорционально расходу основного материала через соотношение смешивания, указанное производителем (п. 2.4). Для каждого бренда пропорция своя, что исключает применение усреднённых соотношений.
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Нормы расхода абразивной бумаги, обезжиривателей, протирочных салфеток, малярной ленты, укрывочных материалов, шпатлёвок, полировальных и матирующей паст приняты по отраслевым данным (п. 1.3) и не зависят от производителя ЛКМ. Шпатлёвка и абразивные материалы нормируются по документу АВТОВАЗ 2006 (прил. Е, табл. 7) с пересчётом норм на кузовную деталь в расход на 1 м² по видам ремонта.
По документу «Нормы расхода основных и вспомогательных материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей LADA» (ОАО «АВТОВАЗ», Тольятти, 2006) материалы ремонтной окраски подразделяются на две группы:
•  Основные материалы (стоимость оплачивает владелец) — по перечню «Общих положений» документа: грунты, эмали, лаки, растворители, разбавители, отвердители, смывки, шпатлёвки, фильтры для фильтрования ЛКМ, шлифшкурки (круги) различной зернистости. К этой же группе настоящим исследованием отнесены матирующая добавка, герметики, антигравийные покрытия и растворитель для промывки оборудования;
•  Вспомогательные материалы (учитываются в стоимости нормо-часа) — материалы, не вошедшие в перечень основных: обезжириватели, протирочные салфетки, малярная лента, укрывочный материал, полировальные пасты.
Документ АВТОВАЗ не содержит отдельного перечня вспомогательных материалов; раздел «Применяемость» относит к подготовке к окраске следующие позиции: обезжиривание поверхности кузова — уайт-спирит или нефрас (п. 13.2); защита поверхностей, не подлежащих окраске, — бумага обёрточная и лента клеевая (п. 11.1, 11.3); протирка поверхностей перед окраской — салфетка протирочная специальная (п. 12.5); полирование поверхности — диски из меховой овчины (п. 14.3). Нормы расхода вспомогательных материалов приняты по методике Минюста 2018 (прил. 2.7, табл. 1–2).
Нормы расхода шпатлёвки и абразивных материалов приняты по приложению Е документа АВТОВАЗ 2006 (табл. 7): шпатлёвка полиэфирная и шлифшкурка нормируются на кузовную деталь по видам ремонта (Рем. 1 / Рем. 2,3 / Рем. 4) и пересчитаны на 1 м² окрашиваемой детали (медиана по 48 деталям ВАЗ-2101…2110):
•  шпатлёвка — 0,1 / 0,2 / 0,3 кг/м² (Рем. 1 / Рем. 2,3 / Рем. 4);
•  абразивная бумага Р80-120 (зачистка поверхности после рихтовки) — 0,022 / 0,053 / 0,080 м²/м², в листах 230×280 мм (0,0644 м²) — 0,3 / 0,8 / 1,2 шт/м² (Рем. 1 / Рем. 2,3 / Рем. 4);
•  абразивная бумага Р240-360 (подготовка поверхности под окраску) — 0,1 м²/м² = 1,6 листа 230×280 мм на 1 м²;
•  абразивные круги Ø150 мм (S = 0,018 м²) — подготовка под окраску 0,1 м²/м² ÷ 0,018 м² = 5,6 шт/м².
Цены материалов определяются по позициям производителей исследования (27 марок с исследованным расходом); абразивная бумага — от брендов-поставщиков абразивов. «Небрендовые» позиции и бренды вне списка производителей в ценах не учитываются. Категорийная цена за единицу — медиана цен позиций производителей по категории.
Матирующая добавка (для получения матового финиша) исходя из практики окрасочных работ нормируется в размере 0,010 л/м².
Нормы отдельных материалов, зависящих от конкретной ремонтной операции, нормируются не на 1 м², а на операцию:
•  растворитель для промывки оборудования — 0,94 л на цикл окраски (на одну ремонтную деталь), по методике Минюста России 2018 (прил. 2.7);
•  герметик для швов полиуретановый — 1 картридж (310 мл) на операцию герметизации швов;
•  антигравийное покрытие — цена за литр; расход на операцию определяется экспертом исходя из площади и толщины слоя;
•  набор для вклейки стёкол — на операцию вклейки.
При подборе цвета по коду краски учитывается минимальная порция колеровки (50 мл, §4.1). Для приготовления пробного выкраса и корректировки цвета требуется 100 мл материала для 2К-эмалей и металликов и 150 мл — для перламутровых покрытий (требуют большего числа выкрасов). Расход на колеровку формируется из основных материалов (эмаль/база, лак, отвердитель, разбавитель) по пропорции смешивания и относится на ремонтную операцию подбора цвета.
Для внутренних поверхностей и наружной окраски кузова нормы отдельных расходных материалов ниже: обезжириватель для внутренней поверхности — 0,075 л/м², протирочные салфетки для внутренней поверхности — 3 шт/м², укрывочный материал для наружной окраски кузова — 0,25 пог. м/м².
Полный справочник норм по производителям и схемы смешивания материалов приведены в Части 2 и Приложении А.
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[bookmark: _Toc29]5.1. Основные результаты
В рамках настоящего исследования проведён анализ технической документации 27 производителей лакокрасочных материалов, представленных на российском рынке. Из 513 рассмотренных продуктов для 204 (40%) получена числовая укрывистость, позволившая рассчитать практический расход по формуле производителя с учётом коэффициента пневматических потерь Кпк = 1,4.
Ключевые методологические решения исследования:
1. Разделение вторичного грунта на WOW (без шлифования, для новых деталей) и шлифуемый наполнитель (для ремонта). Разделение позволило учесть реальную технологию нанесения — расход на WOW-режиме оказался существенно ниже.
2. Переход от усреднённых норм к нормам, основанным на данных конкретного производителя. Каждый продукт рассчитывается по собственной укрывистости, толщине слоя и пропорции смешивания, указанным в TDS.
3. Приведение к фактической толщине (DFT_f / DFT_t) вместо фиксированного числа слоёв. У разных производителей рекомендованное число слоёв и толщина различаются — формула учитывает оба параметра.
4. Выделение основы из готовой смеси (P_осн). Для производителей, указывающих укрывистость готовой смеси, а не отдельно основы, расход основы определяется через долю основного материала в смеси.
Проверка выбросов по двум непараметрическим критериям (IQR + MAD) выявила 20 продуктов (9,8% выборки) с отклоняющимися значениями. Все отклонения объяснены технологическими причинами — особенностями нанесения конкретных продуктов. Ни один продукт не был исключён из справочника по статистическим основаниям.
[bookmark: _Toc30]5.2. Ограничения и пределы применимости
1. 58% продуктов не имеют укрывистости (без учёта аэрозольных, исключённых из исследования) в опубликованной технической документации. Для них расход принят по медианному значению для соответствующего типа покрытия, что является консервативной, но не индивидуальной оценкой.
2. 1К-эмали исключены из исследования ввиду крайне редкого применения в ремонтной окраске и непродолжительного срока хранения после вскрытия тары.
3. Пластиковые грунты представлены малыми выборками (7–13 продуктов) — по мере накопления данных нормы могут уточняться.
Нормы расхода, установленные в настоящем исследовании, рассчитаны исходя из данных технической документации производителей ЛКМ и являются расчётными величинами. Реальный расход материалов при выполнении окрасочных работ может отличаться от расчётного в силу обстоятельств, не поддающихся учёту в рамках расчётной методики. К наиболее существенным из них относятся:
•  тип и состояние окрасочного оборудования — различия в коэффициенте переноса (transfer efficiency) между HVLP, конвенциональными пистолетами и безвоздушным распылением;
•  температура и влажность воздуха в окрасочной камере, влияющие на вязкость материала и скорость испарения растворителей;
•  геометрия окрашиваемой детали — сложные поверхности, углы, кромки и полости увеличивают потери на перепыл;
•  квалификация маляра — техника нанесения, равномерность слоя, соблюдение межслойной выдержки;
•  регулировка давления и подачи материала — отклонения от рекомендованных производителем параметров;
•  степень разбавления — фактический процент разбавителя может отличаться от указанного в TDS в зависимости от условий нанесения.
Поскольку перечисленные факторы находятся вне контроля автора исследования и производителей ЛКМ, автор не несёт ответственности за расхождения между расчётными нормами и фактическим расходом материалов на конкретном производстве. Приведённые нормы надлежит рассматривать как базовую расчётную величину для целей определения рыночной стоимости материалов и не следует использовать в качестве технологического норматива для производственного планирования без поправки на местные условия.
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Результаты исследования реализованы в сервисе HELPER-PRO и используются для автоматизированного расчёта рыночной стоимости лакокрасочных и сопутствующих материалов при ремонте транспортных средств. Исследование стоимости материалов на 1 м² (цены позиций и расходных материалов) приведено в исследовании стоимости материалов для кузовного ремонта. Полный справочник норм с привязкой к TDS-источникам и расчётными формулами доступен в электронном виде.
[bookmark: _Toc32]5.4. Обратная связь
Автор исследования обращается к дистрибьюторам и производителям лакокрасочных материалов, представленных в настоящем справочнике.
Если при анализе приведённых норм расхода вы обнаружите расхождения с расчётами, установленными актуальными редакциями технической документации на вашу продукцию, пожалуйста, направьте соответствующие материалы (TDS, технические бюллетени) через любой из указанных каналов:
•  Электронная почта: aw_apanasenko@mail.ru
•  Телефон: +7 (963) 474-34-57
•  Сообщество ВКонтакте: vk.ru/club228506585
•  Профиль автора ВКонтакте: vk.ru/bersyatina_ya
Все поступившие замечания будут рассмотрены, а нормы — актуализированы в следующей редакции справочника.
[bookmark: _Toc33]Часть 2. Сводные таблицы норм расхода по производителям
 
[bookmark: _Toc34]5. Нормы расхода по производителям
[bookmark: _Toc35]5.1. Расчётные формулы
Ниже приведены формулы, по которым рассчитывался практический расход C_практ (л/м²) для каждого продукта. Коэффициент пневматических потерь Кпк = 1,4 является единым для всех расчётов.
[bookmark: _Toc36]Ф1: Базовый пересчёт укрывистости
C = (1 / R) × 1,4
Применяется, когда фактическая толщина нанесения (DFT_f) совпадает с толщиной, для которой производитель указал укрывистость (DFT_t), и доля основы P_осн = 1.
Пример. ARP 1K Грунт для пластиков (ARP):
R = 7 м²/л, DFT_f = 2 мкм, слоёв: 1.5
C_практ = 0.2000 л/м²
Проверка: (1/7) × 1,4 ≈ 0.2000 л/м²
 
[bookmark: _Toc37]Ф2: Пересчёт с приведением к фактической толщине
C = (DFT_f / DFT_t) × (1 / R) × 1,4
Применяется, когда DFT_f отличается от DFT_t (продукт наносится толще или тоньше, чем заявлено в TDS), P_осн = 1.
Пример. 1K Plastic Primer Filler (BRULEX):
R = 7 м²/л, DFT_t = 15 мкм, DFT_f = 55 мкм, слоёв: 2
C_практ = 0.7333 л/м²
Проверка: (55/15) ×  (1/7) × 1,4 ≈ 0.7333 л/м²
 
[bookmark: _Toc38]Ф3: Пересчёт из укрывистости на 1 мкм
C = DFT_f × (1 / R) × 1,4
Частный случай Ф2 при DFT_t = 1 мкм. Используется для брендов, указывающих укрывистость в формате «N м²/л при 1 мкм» (GLAZURIT, DUXONE).
Пример. DX64W 2K Surfacer White (DUXONE):
R = 420 м²/л, DFT_t = 1 мкм, DFT_f = 70 мкм, слоёв: 2
C_практ = 0.2333 л/м²
Проверка: (70/1) ×  (1/420) × 1,4 ≈ 0.2333 л/м²
 
[bookmark: _Toc39]Ф4: Выделение основы из готовой смеси
C = (1 / R) × 1,4 × P_осн
Применяется, когда производитель указывает укрывистость для готовой смеси (основа + отвердитель), а норма нужна для основы отдельно. P_осн — доля основы в смеси.
Пример. ARP 2K Акриловый прозрачный лак HS (ARP):
R = 8.5 м²/л, DFT_f = 50 мкм, P_осн = 0.667, слоёв: 2
C_практ = 0.1099 л/м²
Проверка: (1/8.5) × 1,4 × 0.667 ≈ 0.1099 л/м²
 
[bookmark: _Toc40]Ф5: Приведение по толщине и выделение основы
C = (DFT_f / DFT_t) × (1 / R) × 1,4 × P_осн
Комбинация Ф2 + Ф4: и толщина отличается, и укрывистость дана для готовой смеси.
Пример. ARP 2К Грунт протравливающий ETCH PRIMER (ARP):
R = 10 м²/л, DFT_t = 8 мкм, DFT_f = 9 мкм, P_осн = 0.667, слоёв: 1.5
C_практ = 0.1051 л/м²
Проверка: (9/8) ×  (1/10) × 1,4 × 0.667 ≈ 0.1051 л/м²
 
[bookmark: _Toc41]5.2–5.18. Таблицы по производителям
[bookmark: _Toc42]ARP (4 продукта)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	ARP 2K Акриловый прозрачный лак HS
	2К-лак
	8.5
	—
	50
	0.667
	2
	0.1099
	Ф4
	90cf8c67aa72d79cc453e1ab3a81af67.pdf

	ARP 2К Грунт протравливающий ETCH PRIMER
	Первичный грунт
	10
	8
	9
	0.667
	1.5
	0.1051
	Ф5
	03cd9c6b7b9bbb4ed6c0841ee242d920.pdf

	ARP 1K Грунт для пластиков
	Пласт. грунт перв.
	7
	—
	2
	—
	1.5
	0.2000
	Ф1
	3de7069754fc1e72ddab1b3fa3aa9223.pdf

	ARP 2К Грунт-наполнитель 4:1 HS CE
	Шлиф. наполнитель
	6.5
	60
	65
	0.800
	2
	0.1867
	Ф5
	512b3b5bca613772d5f22645bc59c1f2.pdf


[bookmark: _Toc43]BRULEX (16 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	2K Clear Matt
	2К-лак
	6.5
	50
	90
	—
	2
	0.3877
	Ф2
	2K Clear Matt.pdf

	2K HS Clear
	2К-лак
	7
	50
	75
	—
	1.5
	0.3000
	Ф2
	2K HS Clear.pdf

	2K HS Clear Premium
	2К-лак
	7.5
	50
	57.5
	—
	1.75
	0.2147
	Ф2
	2K HS Clear Premium.pdf

	2K HS Crystal
	2К-лак
	7.5
	50
	100
	—
	2
	0.3733
	Ф2
	2K HS Crystal c HS.pdf

	Non-Stop 2025
	Втор. грунт WOW
	14
	25
	31.25
	—
	1.25
	0.1250
	Ф2
	Non Stop 2025.pdf

	Quick
	Втор. грунт WOW
	14.5
	20
	31.25
	—
	1.25
	0.1509
	Ф2
	Quick.pdf

	1K Primer Filler
	Первичный грунт
	6
	40
	100
	—
	2
	0.5833
	Ф2
	1K Primer Filler.pdf

	2K Contact
	Первичный грунт
	8.5
	8
	11.25
	—
	1.5
	0.2316
	Ф2
	2K Contact.pdf

	2K Transparent Sealer
	Первичный грунт
	11
	25
	35
	—
	2
	0.1782
	Ф2
	2K Transparent Sealer.pdf

	Anti-Rust
	Первичный грунт
	17.5
	25
	37.5
	—
	1.5
	0.1200
	Ф2
	Анти-ржавчина.pdf

	EP Universal
	Первичный грунт
	5.5
	75
	41.25
	—
	1.5
	0.1400
	Ф2
	EP Universal.pdf

	1K Plastic Primer Filler
	Пласт. грунт втор.
	7
	15
	55
	—
	2
	0.7333
	Ф2
	1K Plastic Primer Filler.pdf

	1K Plastic Primer
	Пласт. грунт перв.
	9
	2
	1.5
	—
	1
	0.1167
	Ф2
	1K Plastic Primer.pdf

	2K-HS Filler 4+1
	Шлиф. наполнитель
	5.5
	80
	200
	—
	2
	0.6364
	Ф2
	2К-НS-Filler 4+1.pdf

	2K-HS Filler 4+1 Single
	Шлиф. наполнитель
	5.5
	80
	200
	—
	2
	0.6364
	Ф2
	2К-НS-Filler 4+1 Single.pdf

	2K-HS Pro Filler
	Шлиф. наполнитель
	5.5
	75
	200
	—
	2
	0.6788
	Ф2
	2K-HS Pro Filler.pdf


[bookmark: _Toc44]CARDEA (9 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Cardea 2+1 Crystal Clear
	2К-лак
	6
	50
	55
	—
	2
	0.2567
	Ф2
	cardea_tds_new.pdf

	Cardea 2+1 HS Clearcoat
	2К-лак
	8
	40
	45
	—
	2
	0.1969
	Ф2
	cardea-21-hs-clearcoat.pdf

	Cardea 2+1 SuperCure Clear
	2К-лак
	5
	50
	55
	—
	2
	0.3080
	Ф2
	cardea_tds_new.pdf

	Cardea BaseCoat
	База
	11
	15
	20
	—
	3
	0.1697
	Ф2
	cardea_emal_cardea-mm.pdf

	Cardea 4+1 Acrylic Primer
	Втор. грунт WOW
	11.5
	50
	35
	—
	1.75
	0.0852
	Ф2
	cardea.pdf

	Cardea 2K Plastic Primer
	Пласт. грунт втор.
	11
	40
	50
	—
	2
	0.1591
	Ф2
	cardea_tds_new.pdf

	Cardea 1K Primer for Plastics
	Пласт. грунт перв.
	8.5
	4
	3
	—
	1.5
	0.1235
	Ф2
	cardea_tds_new.pdf

	Cardea 4+1 Acrylic Primer (шлифуемый)
	Шлиф. наполнитель
	11.5
	—
	50
	—
	2.5
	0.1217
	Ф1
	cardea.pdf

	Cardea 4+1 High-Build Filler
	Шлиф. наполнитель
	9.5
	70
	187.5
	—
	2.5
	0.3947
	Ф2
	cardea.pdf


[bookmark: _Toc45]CROMAX (44 продукта)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Centari 400 1K Topcoat
	1K_ENAMEL
	3.25
	—
	55
	0.500
	2
	0.2154
	Ф4
	C400RU.pdf

	Chromaclear 3200S
	2К-лак
	8.5
	—
	57.5
	0.800
	1.75
	0.1318
	Ф4
	3200SRU.pdf

	Chromaclear 3300S Protect Plus
	2К-лак
	9
	—
	50
	0.667
	1.75
	0.1038
	Ф4
	3300SRU.pdf

	Chromaclear 3550S Universal VOC
	2К-лак
	10.3
	—
	62.5
	0.750
	1.75
	0.1019
	Ф4
	3550sru.pdf

	Chromaclear 3700S Ultra Productive HS
	2К-лак
	9.4
	—
	57.5
	0.750
	1.75
	0.1117
	Ф4
	3700SRU.pdf

	Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC
	2К-лак
	9.4
	—
	50
	0.682
	1.75
	0.1016
	Ф4
	3750sru.pdf

	Chromaclear 3800S HS
	2К-лак
	8.5
	—
	62.5
	0.750
	1.75
	0.1235
	Ф4
	3800SRU.pdf

	Hi-Build Clear 690S
	2К-лак
	7.7
	—
	55
	0.750
	1.75
	0.1364
	Ф4
	690SRU.pdf

	Imron Elite Clear HS EL500
	2К-лак
	8.5
	—
	47.5
	0.750
	1.75
	0.1235
	Ф4
	EL500RU.pdf

	MS II Clear 696S
	2К-лак
	7.7
	—
	55
	0.750
	1.75
	0.1364
	Ф4
	696SRU.pdf

	Performance Clear 655S
	2К-лак
	6.75
	—
	45
	0.750
	2
	0.1556
	Ф4
	655SRU.pdf

	Ultra Productive Clear 676S
	2К-лак
	6.85
	—
	55
	0.652
	1.75
	0.1333
	Ф4
	676SRU.pdf

	ValueClear HS VR-1120
	2К-лак
	9.5
	—
	57.5
	0.667
	1.75
	0.0983
	Ф4
	VR1120ru.pdf

	Centari 500 2K Enamel
	2К-эмаль
	6.75
	—
	50
	0.571
	2
	0.1184
	Ф4
	C500RU.pdf

	Centari 500 High Build 2K Enamel
	2К-эмаль
	7.75
	—
	60
	0.652
	2
	0.1178
	Ф4
	C500HBRU.pdf

	Centari 501 Super Productive 2K Enamel
	2К-эмаль
	7
	—
	55
	0.667
	2
	0.1334
	Ф4
	C501RU.pdf

	Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat
	2К-эмаль
	8
	—
	65
	0.750
	2
	0.1312
	Ф4
	C5035RU.pdf

	Imron 700 Polyurethane Enamel
	2К-эмаль
	6.5
	—
	55
	0.667
	2
	0.1437
	Ф4
	I700RU.pdf

	Imron 7035 3.5 VOC P.U. Topcoat
	2К-эмаль
	8
	—
	60
	0.750
	2
	0.1312
	Ф4
	I7035RU.pdf

	Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat
	2К-эмаль
	8
	—
	60
	0.667
	2
	0.1167
	Ф4
	IELITERU.pdf

	Imron Traffic 2K Polyurethane
	2К-эмаль
	6.5
	—
	55
	0.667
	2
	0.1437
	Ф4
	ITRAFRU.pdf

	Centari 600 Basecoat Lacquer
	База
	7
	—
	15
	0.556
	2.5
	0.1112
	Ф4
	C600RU.pdf

	Centari 6000 Low Emission Basecoat
	База
	14
	—
	22.5
	0.750
	2.5
	0.0750
	Ф4
	C6000RU.pdf

	Chromalusion KKxxxFX Basecoat
	База
	9
	—
	15
	0.500
	2.5
	0.0778
	Ф4
	KKxxFXRU.pdf

	Cromax Waterborne Basecoat System
	База
	12.5
	—
	17.5
	—
	2.5
	0.1120
	Ф1
	CROMAXRU.pdf

	3240S 2K High Build UHS Primer
	Первичный грунт
	10.5
	—
	42.5
	0.667
	1.5
	0.0889
	Ф4
	3240SRU.pdf

	40S 1K Primer
	Первичный грунт
	5.5
	—
	37.5
	0.800
	1.5
	0.2036
	Ф4
	40SRU.pdf

	635R Etching Primer
	Первичный грунт
	8.8
	—
	9
	0.500
	1.5
	0.0795
	Ф4
	635RRU.pdf

	820R Wash Primer Filler
	Первичный грунт
	9.75
	12.5
	18.75
	0.500
	1.5
	0.1077
	Ф5
	820RRU.pdf

	830R Epoxy Primer
	Первичный грунт
	8
	27.5
	41.25
	0.667
	1.5
	0.1751
	Ф5
	830RRU.pdf

	840R VOC Epoxy Primer Surfacer
	Первичный грунт
	6.7
	27.5
	41.25
	0.600
	1.5
	0.1881
	Ф5
	840rru.pdf

	K513 2K Transparent Sealer
	Первичный грунт
	7.5
	22.5
	33.75
	0.500
	1.5
	0.1400
	Ф5
	K513RU.pdf

	MONO93 Monoprime 93
	Первичный грунт
	9
	20
	30
	0.667
	1.5
	0.1556
	Ф5
	MO93FLRU.pdf

	P504 Fleet Surfacer
	Первичный грунт
	8.75
	25
	71.25
	0.556
	1.5
	0.2535
	Ф5
	P504RU.pdf

	P6/P6B Primepox P6
	Первичный грунт
	6.25
	50
	41.25
	0.667
	1.5
	0.1233
	Ф5
	P6FLRU.pdf

	P7 Primepox P7
	Первичный грунт
	7.25
	50
	41.25
	0.714
	1.5
	0.1137
	Ф5
	P7FLRU.pdf

	WP207 Wash Primer P207
	Первичный грунт
	11
	—
	9
	0.500
	1
	0.0636
	Ф4
	WP207RU.pdf

	901R/907R Universal 2K Plastic Primer
	Пласт. грунт втор.
	8
	27.5
	41.25
	0.500
	1.5
	0.1312
	Ф5
	901RRU.pdf

	800R Flexible Sealer / Plastic Primer
	Пласт. грунт перв.
	16
	—
	7.5
	0.500
	1
	0.0438
	Ф4
	800RRU.pdf

	1040R Universal 2K Primer
	Шлиф. наполнитель
	6.4
	—
	60
	0.571
	2
	0.1249
	Ф4
	1040RRU.pdf

	1220R High Solids Fillprimer
	Шлиф. наполнитель
	6.4
	—
	60
	0.571
	2
	0.1249
	Ф4
	1220RRU.pdf

	4001S/4004S/4007S Ultra Productive Primer
	Шлиф. наполнитель
	6
	—
	40
	0.800
	2
	0.1867
	Ф4
	4004SRU.pdf

	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	6.55
	—
	55
	0.800
	1.5
	0.1710
	Ф4
	LE2004RU.pdf

	P702/P704/P706 High Solids Filler
	Шлиф. наполнитель
	6.55
	—
	55
	0.800
	1.5
	0.1710
	Ф4
	P704FLRU.pdf


[bookmark: _Toc46]DUXONE (5 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	DX49 2K HS Effective Clear
	2К-лак
	10.65
	40
	60
	0.667
	2
	0.1315
	Ф5
	TDS-duxone-DX49_HS_Effective_Clear.pdf

	Duxone Basecoat Acrylic Lacquer Colours (1K)
	База
	6
	—
	15
	—
	1
	0.2333
	Ф1
	base_duxone.ru.pdf

	Duxone NR Basecoat
	База
	4.91
	—
	25.4
	0.667
	1
	0.1902
	Ф4
	DX_TDS_NR_Basecoat-Eng.pdf

	DX64W 2K Surfacer White (WOW)
	Втор. грунт WOW
	420
	1
	30
	—
	1
	0.1000
	Ф3
	tehnicheskaya-informaciya-duxone-dx64-grunt-n

	DX64W 2K Surfacer White
	Шлиф. наполнитель
	420
	1
	70
	—
	2
	0.2333
	Ф3
	tehnicheskaya-informaciya-duxone-dx64-grunt-n


[bookmark: _Toc47]DYNACOAT (15 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Dynacoat Clear 1500
	2К-лак
	6.6
	50
	52.5
	0.667
	2
	0.1486
	Ф5
	Clear_1500_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch
	2К-лак
	6.42
	50
	45
	0.667
	2
	0.1309
	Ф5
	Clear_3000_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Clear 5000
	2К-лак
	6.76
	50
	52.5
	0.667
	2
	0.1450
	Ф5
	Clear_5000_HS_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Clear 6000 HS Antiscratch
	2К-лак
	7.08
	50
	52.5
	0.667
	2
	0.1385
	Ф5
	Clear_6000_HS_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Clear 7000 AS
	2К-лак
	8
	—
	50
	0.667
	2
	0.1167
	Ф4
	Clear_7000_AS_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Clear Matt
	2К-лак
	7.34
	50
	52.5
	0.667
	2
	0.1336
	Ф5
	MATT_Clear_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Clear UHS Speed
	2К-лак
	10.44
	50
	52.5
	0.667
	1.5
	0.0939
	Ф5
	Clear_UHS_Speed_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat 2K Topcoat Pro
	2К-эмаль
	5
	—
	50
	0.667
	2
	0.1868
	Ф4
	2K_Topcoat_PRO_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Basecoat PRO
	База
	7
	20
	16
	—
	2.5
	0.1600
	Ф2
	Basecoat_Pro_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Filler 4100
	Втор. грунт WOW
	11.2
	50
	33.75
	0.800
	1.5
	0.0675
	Ф5
	Filler_4100_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Filler 5+1
	Втор. грунт WOW
	11
	50
	200
	0.833
	2
	0.4241
	Ф5
	Filler_51_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat 2K Epoxy Primer
	Первичный грунт
	8.1
	50
	45
	0.500
	2
	0.0778
	Ф5
	2K_Epoxy_Primer_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat 1K Plastics Primer
	Пласт. грунт перв.
	5.5
	2
	2.5
	—
	1
	0.3182
	Ф2
	1K_Plastics_Primer_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Filler 4100 (шлифуемая)
	Шлиф. наполнитель
	11.2
	50
	—
	0.800
	2
	0.2250
	Ф5
	Filler_4100_(www.DynaCoat.org).pdf

	Dynacoat Filler HB 4+1
	Шлиф. наполнитель
	10
	50
	160
	0.800
	2
	0.3584
	Ф5
	Filler_HB_4_1_(www.DynaCoat.org).pdf


[bookmark: _Toc48]FRANCHI&KIM (4 продукта)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Franchi&Kim ACRIGLASS CLEAR HS (Serie 3200, 2
	2К-лак
	8.1
	—
	50
	—
	2
	0.1728
	Ф1
	3200.pdf

	Franchi&Kim ACRIGLASS FAST ANTIGRAFFIO
	2К-лак
	13.7
	—
	30
	—
	—
	0.1022
	Ф1
	Franchi_Kim.pdf

	Franchi&Kim ACRIGLASS FAST UHS 420 (Car&Truck
	2К-лак
	8.25
	—
	60
	—
	2
	0.1697
	Ф1
	3420_FK_TDS_EN.pdf

	Franchi&Kim ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO
	2К-лак
	8.2
	—
	50
	—
	—
	0.1707
	Ф1
	Franchi_Kim.pdf


[bookmark: _Toc49]GLAZURIT (15 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Glasurit лак матовый эластичный 923-57
	2К-лак
	240
	1
	45
	—
	2
	0.2625
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit лак шелковисто-матовый 923-58
	2К-лак
	300
	1
	45
	—
	2
	0.2100
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit лак VOC 923-666
	2К-лак
	311
	1
	50
	—
	2
	0.2251
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit HS 2K CV Лак 924-68
	2К-лак
	417
	1
	50
	—
	1.5
	0.1679
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit HS-лак 923-255
	2К-лак
	260
	1
	60
	—
	2
	0.3231
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit HS-лак стойкий к царапинам VOC 923-4
	2К-лак
	335
	1
	50
	—
	2
	0.2090
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit HS-лак RACING CLEAR VOC 923-135
	2К-лак
	330
	1
	50
	—
	2
	0.2121
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit HS-Multi-лак VOC 923-335
	2К-лак
	330
	1
	50
	—
	2
	0.2121
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit MS-лак 923-88
	2К-лак
	227
	1
	55
	—
	2.5
	0.3392
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit MS-лак экстра матовый 923-55
	2К-лак
	240
	1
	45
	—
	2
	0.2625
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit HS-2K-автоэмаль 22
	2К-эмаль
	390
	1
	60
	—
	1
	0.2154
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit автоэмаль 55 металлик/уни/перламутр
	База
	115
	1
	17.5
	—
	2.5
	0.2130
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit автоэмаль 90 водорастворимая металли
	База
	130
	1
	12.5
	—
	2.5
	0.1346
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit HS прозрачный наполнитель 285-0
	Первичный грунт
	378
	1
	25
	—
	1.5
	0.0926
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf

	Glasurit 1K грунт-наполнитель водорастворимый
	Шлиф. наполнитель
	366
	1
	50
	—
	2
	0.1913
	Ф3
	lkp-glasurit-2020.pdf


[bookmark: _Toc50]GRAVIHEL (21 продукт)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	GRAVIHEL Acrylic Binder 350 High Gloss
	1K_ENAMEL
	5.5
	—
	60
	0.851
	2
	0.2166
	Ф4
	c818dafdceb0603fdf06de7a51d56634.pdf

	GRAVIHEL Alkyd Topcoat 201 Gloss
	1K_ENAMEL
	6.5
	—
	45
	0.889
	2
	0.1915
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL Nitro Topcoat 101 Gloss
	1K_ENAMEL
	6
	—
	40
	0.606
	1.5
	0.1414
	Ф4
	TDS_GRAVIHEL 2017.pdf

	GRAVIHEL Single Coat Alkyd 202 Gloss
	1K_ENAMEL
	8.5
	—
	45
	0.889
	2
	0.1464
	Ф4
	c818dafdceb0603fdf06de7a51d56634.pdf

	GRAVIHEL Vinyl Acrylic Topcoat 301 Matt
	1K_ENAMEL
	5.5
	—
	50
	0.755
	2
	0.1921
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL Vinyl Acrylic Topcoat 302 Semi Gloss
	1K_ENAMEL
	6.5
	—
	60
	0.755
	2
	0.1626
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL PUR HS Topcoat 450 High Gloss
	2К-эмаль
	10.5
	—
	55
	0.750
	1.5
	0.1000
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL PUR HS Topcoat 451 Matt
	2К-эмаль
	10.5
	—
	50
	0.833
	1.5
	0.1111
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL PUR HS Topcoat 452
	2К-эмаль
	10.5
	—
	50
	0.667
	1.5
	0.0889
	Ф4
	TDS_EN_400297 GRAVIHEL PUR HS TOPCOAT 452.pdf

	GRAVIHEL PUR Single Coat 420 High Gloss
	2К-эмаль
	5.5
	—
	80
	0.667
	1.5
	0.1698
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL PUR Single Coat 421 Semi Gloss
	2К-эмаль
	4.5
	—
	100
	0.667
	1.5
	0.2075
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL PUR Topcoat 401 High Gloss
	2К-эмаль
	9.5
	—
	55
	0.667
	2.5
	0.0983
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL PUR Topcoat 402 High Gloss
	2К-эмаль
	7.5
	—
	50
	0.750
	2
	0.1400
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL PUR Topcoat 403 Semi Gloss
	2К-эмаль
	8.5
	—
	60
	0.750
	2
	0.1235
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL PUR Topcoat 404 Semi Gloss 6:1
	2К-эмаль
	5.5
	—
	65
	0.857
	2
	0.2181
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL Basecoat 701 Matt
	База
	9.5
	—
	18.5
	0.645
	2
	0.0951
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL Alkyd Primer 20 RAL
	Первичный грунт
	7.5
	—
	45
	0.889
	2
	0.1659
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL Epoxy Primer 50 RAL
	Первичный грунт
	6.5
	—
	70
	0.750
	2
	0.1615
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL Primary Primer Shop Primer 55
	Первичный грунт
	14.5
	—
	27.5
	0.667
	2
	0.0644
	Ф4
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL Plastic Primer IND 90
	Пласт. грунт перв.
	25
	—
	4
	—
	1
	0.0560
	Ф1
	Gravihel.pdf

	GRAVIHEL Armor Skin
	ANTI_GRAVEL
	6.25
	—
	200
	—
	1
	0.2240
	Ф1
	tds_gravihel_armor_skin.pdf


[bookmark: _Toc51]GREEN LINE (1 продукт)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Green Line База MIX SYSTEM GL10 (1К)
	База
	8
	—
	35
	0.500
	3
	0.0875
	Ф4
	26d6a690422a03ead7d3bd06c0aa01f403be313f.pdf


[bookmark: _Toc52]NORMEX (3 продукта)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	NORMEX VHS-455 2K-HS прозрачный лак
	2К-лак
	9.5
	50
	55
	0.667
	1.75
	0.1081
	Ф5
	Прозрачный лак VHS-455.pdf

	NORMEX 151 2K-HS Порозаполнитель 5:1
	Втор. грунт WOW
	5.6
	70
	155
	0.833
	2.5
	0.4611
	Ф5
	normex_2K-HS-fuller_151_tds.pdf

	NORMEX EP грунт-наполнитель
	Первичный грунт
	5.6
	75
	25
	0.750
	1
	0.0625
	Ф5
	EP-Грунт-наполнитель.pdf


[bookmark: _Toc53]PROFI LINE (14 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Profi_Line HS Brilliant Clear
	2К-лак
	7.25
	—
	50
	0.667
	1.75
	0.1288
	Ф4
	PL_HS_Brilliant_Clear.pdf

	Profi_Line Majestic Clear
	2К-лак
	8
	60
	55
	0.667
	2
	0.1070
	Ф5
	PL_Majestic_Clear.pdf

	Profi_Line Prestige Clear
	2К-лак
	7.5
	—
	50
	0.667
	1.75
	0.1245
	Ф4
	PL_Prestige_Clear.pdf

	Profi_Line UHS Clear
	2К-лак
	8.2
	—
	50
	0.667
	1.75
	0.1139
	Ф4
	PL_6051000_6054000_UHS_Clear.pdf

	Profi_Line Color Mix (Base Coats)
	База
	8.95
	12
	16
	—
	3
	0.2086
	Ф2
	PL2022web.pdf

	Profi_Line Primer Filler 3:1 Wet-on-Wet
	Втор. грунт WOW
	20
	—
	20
	0.750
	1
	0.0525
	Ф4
	PL_4803001-2-3.pdf

	Profi_Line Primer Filler WOW 3:1
	Втор. грунт WOW
	8
	—
	30
	0.750
	1
	0.1312
	Ф4
	PL_4506020_Primer-Filler_WoW_3-1.pdf

	Profi_Line Primer Surfacer Wet-on-Wet Plus 4:
	Втор. грунт WOW
	17
	—
	20
	0.800
	1
	0.0659
	Ф4
	PL_4403601-2-3_Primer_Surfacer_WOW.pdf

	Profi_Line 2K Etch Primer
	Первичный грунт
	10
	8
	13.5
	0.667
	1.5
	0.1576
	Ф5
	PL_Wash_Primer.pdf

	Profi_Line Epoxy Primer
	Первичный грунт
	9.5
	35
	37.5
	0.667
	1.5
	0.1053
	Ф5
	PL_Epoxi_Primer.pdf

	Profi_Line 1K Plastic Primer
	Пласт. грунт перв.
	6.8
	5
	6
	—
	1
	0.2471
	Ф2
	PL_Plastic_Primer.pdf

	Profi_Line Primer Filler WOW 3:1 (шлифуемый)
	Шлиф. наполнитель
	8
	30
	60
	0.750
	2
	0.2625
	Ф5
	PL_4506020_Primer-Filler_WoW_3-1.pdf

	Profi_Line Sanding Primer Filler Premium 4:1
	Шлиф. наполнитель
	6
	60
	200
	0.800
	2.5
	0.6222
	Ф5
	PL_Sanding_Primer-Filler_Premium_4-1.pdf

	Profi_Line Sanding Primer Surfacer 4:1
	Шлиф. наполнитель
	2.45
	100
	200
	0.800
	2.5
	0.9143
	Ф5
	PL_Sanding_Primer_Filler_4-1.pdf


[bookmark: _Toc54]RADEX (10 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	RADEX 2K HS Лак (810003)
	2К-лак
	8
	50
	55
	—
	2
	0.1925
	Ф2
	9de727d02d217db483ad40d38d7aef17.pdf

	RADEX 2K HS Лак (810004/810007)
	2К-лак
	8
	—
	60
	—
	2
	0.1750
	Ф1
	11f4b6db909bcd82f09322a9effebf8b.pdf

	RADEX 2K UHS Лак (810005/810006/810008)
	2К-лак
	9.5
	55
	57.5
	—
	1.75
	0.1541
	Ф2
	677313b5ebfb8dc70b76f29b139c4717.pdf

	RADEX 2K VHS Лак (881101)
	2К-лак
	11
	—
	55
	—
	1.5
	0.1273
	Ф1
	1a6372c1cd4e92c4b89b6546eb8095b3.pdf

	RADEX 2К Кислотный грунт CR (800005)
	Первичный грунт
	12
	10
	12.5
	—
	1.5
	0.1458
	Ф2
	def4d2439128b1a4cbf2a81f634d1618.pdf

	RADEX 2К Кислотный протравливающий грунт CR+
	Первичный грунт
	10
	8
	12.5
	0.667
	1.5
	0.1459
	Ф5
	dc14554d8a2c6c2662f4bb8a9caf8a49.pdf

	RADEX 2К Эпоксидный грунт EP (800003)
	Первичный грунт
	10
	35
	37.5
	—
	1.5
	0.1500
	Ф2
	765abe97f450f3707dd6006c1d6120f5.pdf

	RADEX 1K Грунт-наполнитель Plastic Primer & F
	Пласт. грунт втор.
	6
	27
	27.5
	—
	2
	0.2377
	Ф2
	0f61d9396ed37d0b7329bafd86e765a8.pdf

	RADEX 1K Праймер для пластика (800013)
	Пласт. грунт перв.
	7
	2
	6
	—
	1
	0.6000
	Ф2
	45004d28515a27a20382b035250e7026.pdf

	RADEX 2K Грунт-наполнитель VHS 4:1 (800720-72
	Шлиф. наполнитель
	10
	60
	120
	—
	2
	0.2800
	Ф2
	232f90517f84aca279403268c17bac04.pdf


[bookmark: _Toc55]REIZ (1 продукт)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	REIZ Base Coats
	База
	8
	15
	20
	—
	2
	0.2333
	Ф2
	TDS_REIZ.pdf


[bookmark: _Toc56]SPIES HECKER (19 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Permacron HS Clear Coat 8007
	2К-лак
	9
	50
	55
	—
	1.75
	0.1711
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permacron Matt Clear Coat 8085
	2К-лак
	8.4
	50
	55
	—
	2
	0.1833
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permacron MS Optiflex Clear Coat 8045
	2К-лак
	7.6
	50
	55
	—
	2
	0.2026
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid HS Clear Coat 8030
	2К-лак
	9.9
	50
	55
	—
	1.5
	0.1556
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid HS Clear Coat 8034
	2К-лак
	9.5
	50
	55
	—
	2
	0.1621
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid HS Diamond Clear Coat 8450
	2К-лак
	10.7
	45
	50
	—
	1.5
	0.1454
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid HS Optimum Plus Clear Coat 8650
	2К-лак
	11.8
	40
	55
	—
	1.5
	0.1631
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid HS Speed Clear Coat 8800
	2К-лак
	9.5
	50
	75
	—
	1.5
	0.2211
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permacron Base Coats Series 293
	База
	9
	12
	17.5
	—
	3
	0.2269
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permacron Base Coats Series 295 (Pearl)
	База
	9
	12
	17.5
	—
	3
	0.2269
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permahyd HI-TEC Base Coats 480
	База
	17
	16
	26.25
	—
	1.5
	0.1351
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid HS Isolating Filler 5185
	Втор. грунт WOW
	21.4
	20
	22.5
	0.594
	1
	0.0437
	Ф5
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid EP Primer Filler 4500
	Первичный грунт
	14.2
	—
	25
	0.698
	1.5
	0.0688
	Ф4
	SH_texnichka_2019.pdf

	Priomat 1:1 Etch Primer 4075
	Первичный грунт
	11.8
	8
	9
	0.500
	1.5
	0.0667
	Ф5
	SH_texnichka_2019.pdf

	Priomat 1K Etch Primer 4085
	Первичный грунт
	15.1
	10
	20
	0.667
	2
	0.1237
	Ф5
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permacron 1:1 Plastic Primer Filler 3300
	Пласт. грунт втор.
	8.9
	25
	27.5
	—
	1.5
	0.1730
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Priomat Plastic Primer 3304
	Пласт. грунт перв.
	39
	1
	1.5
	—
	1
	0.0538
	Ф3
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid HS Premium Filler 5310
	Шлиф. наполнитель
	6
	60
	90
	—
	2.5
	0.3500
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf

	Permasolid HS Vario Primer Filler 5340
	Шлиф. наполнитель
	13.5
	40
	90
	—
	2.5
	0.2333
	Ф2
	SH_texnichka_2019.pdf


[bookmark: _Toc57]STANDOX (12 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150 /
	2К-лак
	7.2
	38
	66.5
	0.741
	1.75
	0.2521
	Ф5
	SX-TDS-Standox-Matt-Clear-System-Eng.pdf

	Standocryl Clear PFC Air Dry (SX-9502)
	2К-лак
	6.93
	55
	96.25
	0.800
	1.75
	0.2828
	Ф5
	SX-TDS-9502-Eng.pdf

	Standoblue Basecoat (SX-850, водоразбавляемая
	База
	11.84
	—
	20.3
	—
	—
	0.1182
	Ф1
	SX-TDS-850-Eng.pdf

	Standox Basecoat MSB System (SX-610)
	База
	5.06
	25.4
	20
	—
	2
	0.2179
	Ф2
	SX-TDS-610-Eng.pdf

	Standox UV Filler (SX-9541)
	Втор. грунт WOW
	2.01
	115
	114
	—
	—
	0.6905
	Ф2
	SX-TDS-9541-Eng.pdf

	Axalta Etch Primer 420
	Первичный грунт
	11.92
	—
	7.6
	0.500
	1
	0.0587
	Ф4
	AX-TDS-420-Eng.pdf

	Axalta Etch Primer Low VOC 425
	Первичный грунт
	5.99
	—
	12.7
	0.667
	1
	0.1559
	Ф4
	AX-TDS-425-Eng.pdf

	Axalta Plastic Primer Surfacer Black 320
	Пласт. грунт втор.
	7.26
	30.5
	45.75
	0.500
	1.5
	0.1446
	Ф5
	AX-TDS-320-330-Eng.pdf

	Axalta Plastic Primer Surfacer Gray 330
	Пласт. грунт втор.
	7.71
	30.5
	45.75
	0.500
	1.5
	0.1362
	Ф5
	AX-TDS-320-330-Eng.pdf

	Axalta Plastic Polyolefin Adhesion Promoter 3
	Пласт. грунт перв.
	10.21
	—
	3.8
	—
	1
	0.1371
	Ф1
	AX-TDS-300-Eng.pdf

	Axalta Plastic Polyolefin Adhesion Promoter 3
	Пласт. грунт перв.
	2.98
	—
	3.8
	—
	1
	0.4698
	Ф1
	AX-TDS-310A-Eng.pdf

	Axalta Plastic Polyolefin Adhesion Promoter L
	Пласт. грунт перв.
	16.17
	—
	12.7
	—
	1
	0.0866
	Ф1
	AX-TDS-305-Eng.pdf


[bookmark: _Toc58]VIKA (8 продуктов)
	Продукт
	Тип
	R (м²/л)
	DFT_t (мкм)
	DFT_f (мкм)
	P_осн
	Слоёв
	C_практ (л/м²)
	Ф
	TDS

	Vika 2К Лак акриловый 2+1 HS
	2К-лак
	9
	40
	60
	—
	1.5
	0.2333
	Ф2
	Лак акриловый 2+1 HS (TDS).pdf

	Vika 2К Лак акриловый 2+1 MS
	2К-лак
	8
	40
	45
	—
	2
	0.1969
	Ф2
	Лак акриловый 2+1 MS (TDS).pdf

	Vika 2К Грунтовка акриловая 3+1 HS
	Втор. грунт WOW
	8
	100
	90
	—
	2
	0.1575
	Ф2
	Грунтовка акриловая 3+1 HS (TDS).pdf

	Vika 2К Грунтовка акриловая 4+1 FAST 90' HS
	Втор. грунт WOW
	8
	100
	75
	—
	1.5
	0.1312
	Ф2
	Грунтовка акриловая 4+1 Fast 90 HS (TDS).pdf

	Vika Грунтовка Праймер антикоррозионная (1К а
	Первичный грунт
	10
	35
	37.5
	—
	2
	0.1500
	Ф2
	Грунтовка Праймер антикоррозионная (TDS).pdf

	Vika Грунтовка Wash Primer (2К фосфатирующая)
	Первичный грунт
	20
	8
	11.25
	—
	1.5
	0.0984
	Ф2
	Грунтовка Wash Primer (TDS).pdf

	Vika Грунтовка по пластику (1К)
	Пласт. грунт перв.
	10
	5
	7.5
	—
	1
	0.2100
	Ф2
	Грунтовка по пластику (TDS).pdf

	Vika 2К Грунтовка акриловая 4+1 HS
	Шлиф. наполнитель
	10
	100
	137.5
	—
	2.5
	0.1925
	Ф2
	Грунтовка акриловая 4+1 HS (TDS).pdf


[bookmark: _Toc59]Приложение А. Схемы смешивания по материалам
В таблице приведены схемы смешивания (пропорции компонентов с сериями/кодами) по всем материалам исследования, для которых производитель указал пропорции в технической документации (TDS). У материалов с несколькими схемами из TDS каждая схема показана отдельной строкой (пометка [схема]). Расход основы — практический расход с учётом коэффициента пневматических потерь Кпк = 1,4. Материалы без указанных пропорций (однокомпонентные) применяются без добавок; их нормы расхода приведены в разделе 5.
	№
	Производитель
	Материал
	Тип покрытия
	Расход основы, л/м²
	Схема смешивания

	1
	ARP
	ARP 2K Акриловый прозрачный лак HS
	2К-лак
	0.1099
	[HS 2:1] отв отвердитель для 2К прозрачного лака HS (50203050/50203250): 2:1

	2
	ARP
	ARP Базовая эмаль Металлик
	База
	—
	[с разбавителем до 80%] разб Разбавитель для металликов: до 80%

	3
	ARP
	ARP 2К Грунт протравливающий ETCH PRIMER
	Первичный грунт
	0.1051
	[2:1 с активатором] отв активатор для протравливающего грунта (50302050): 2:1

	4
	ARP
	ARP 2К Грунт-наполнитель 4:1 HS CE
	Шлиф. наполнитель
	0.1867
	[4:1 + до 25% разбавителя] отв отвердитель для 2К грунт-наполнителя (50100050): 4:1; разб разбавитель: до 25%

	5
	BRULEX
	2K Матовый лак (глянец 5-8 ед.)
	2К-лак
	0.3877
	[2:1 Comfort +15%] отв 2K 2000 Comfort: 2:1; разб 2K Comfort: 15%

	6
	BRULEX
	2K-HS прозрачный лак (стандартный)
	2К-лак
	0.3000
	[2:1 +15-20%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 15-20%

	7
	BRULEX
	Crystal 2K-HS прозрачный лак (премиум)
	2К-лак
	0.3733
	[стандартная версия 2:1 +0-10%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 0-10%

	8
	BRULEX
	Crystal 2K-HS прозрачный лак (премиум)
	2К-лак
	0.3733
	[HS версия 3:1 +0-10%] отв 2K HS: 3:1; разб 2K: 0-10%

	9
	BRULEX
	Premium 2K-HS прозрачный лак
	2К-лак
	0.2147
	[стандартная версия 2:1 +0-10%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 0-10%

	10
	BRULEX
	Premium 2K-HS прозрачный лак
	2К-лак
	0.2147
	[HS версия 3:1 +0-10%] отв 2K HS: 3:1; разб 2K: 0-10%

	11
	BRULEX
	База-микс (цветная)
	База
	—
	[MSB 60-80%] разб MSB: 60-80%

	12
	BRULEX
	База-микс (цветная)
	База
	—
	[отверждаемая база +20% 2К +40-50% MSB] отв 2K: 20%; разб MSB: 40-50%

	13
	BRULEX
	База-микс готовая чёрная
	База
	—
	[2К 20% + MSB 50-60%] отв 2K: 20%; разб MSB: 50-60%

	14
	BRULEX
	Non-Stop 2K наполняющий грунт
	Втор. грунт WOW
	0.1250
	[2:1 WOW (мокрый по мокрому) +25-30%] отв 2K Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 25-30%

	15
	BRULEX
	Non-Stop 2K наполняющий грунт
	Втор. грунт WOW
	0.1250
	[2:1 шлифуемый наполнитель +15-20%] отв 2K Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 15-20%

	16
	BRULEX
	Quick 2K наполняющий грунт (ускоренный)
	Втор. грунт WOW
	0.1509
	[5:1 WOW +30-35%] отв 2K супербыстрый/Fast/Standard/Comfort: 5:1; разб 2K: 30-35%

	17
	BRULEX
	1K Кислотный грунт-наполнитель
	Первичный грунт
	0.5833
	[адгезионная грунтовка 80-100%] разб 2K: 80-100%

	18
	BRULEX
	1K Кислотный грунт-наполнитель
	Первичный грунт
	0.5833
	[грунт-наполнитель 60-70%] разб 2K: 60-70%

	19
	BRULEX
	2K Адгезионный грунт Contact
	Первичный грунт
	0.2316
	[1:1 (100% FCP)] отв Brulex® FCP: 1:1

	20
	BRULEX
	2K Адгезионный грунт Contact
	Первичный грунт
	0.2316
	[2:1 (50% FCP)] отв Brulex® FCP: 2:1

	21
	BRULEX
	2K Прозрачный грунт-изолятор
	Первичный грунт
	0.1782
	[2:1 адгезионная грунтовка +20-30%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 20-30%

	22
	BRULEX
	2K Прозрачный грунт-изолятор
	Первичный грунт
	0.1782
	[2:1 лессирующий наполнитель +10-15%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 2:1; разб 2K: 10-15%

	23
	BRULEX
	EP Universal эпоксидный грунт-наполнитель
	Первичный грунт
	0.1400
	[3:1 шлифуемый наполнитель +15-30%] отв EP Активатор: 3:1; разб 2K: 15-30%

	24
	BRULEX
	EP Universal эпоксидный грунт-наполнитель
	Первичный грунт
	0.1400
	[3:1 WOW (мокрый по мокрому) +40-60%] отв EP Активатор: 3:1; разб 2K: 40-60%

	25
	BRULEX
	1K Грунт-наполнитель для пластика
	Пласт. грунт втор.
	0.7333
	[2К разбавитель 80-100%] разб 2K: 80-100%

	26
	BRULEX
	База-микс 100 для переходов (блендинг)
	Разбавитель базы
	—
	разб MSB: 80-100%

	27
	BRULEX
	2K-HS Порозаполнитель 4+1
	Шлиф. наполнитель
	0.6364
	[4:1 High-build +5-15%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort/супербыстрый: 4:1; разб 2K: 5-15%

	28
	BRULEX
	2K-HS Порозаполнитель 4+1
	Шлиф. наполнитель
	0.6364
	[4:1 стандартный наполнитель +20-30%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort/супербыстрый: 4:1; разб 2K: 20-30%

	29
	BRULEX
	2K-HS Порозаполнитель 4+1 Single (однослойный)
	Шлиф. наполнитель
	0.6364
	[4:1 +5-10%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort/супербыстрый: 4:1; разб 2K: 5-10%

	30
	BRULEX
	Pro Füller 2K-HS порозаполнитель
	Шлиф. наполнитель
	0.6788
	[4:1 +5-15%] отв 2K 2000 Fast/Standard/Comfort: 4:1; разб 2K: 5-15%

	31
	CARDEA
	2+1 Акриловый лак Crystal (повышенный глянец)
	2К-лак
	0.2567
	[2:1] отв Acrylic Hardener Z2200: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 0-10%

	32
	CARDEA
	2+1 Быстрый акриловый лак SuperCure
	2К-лак
	0.3080
	[2:1] отв Acrylic Hardener Z2200: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 5-15%

	33
	CARDEA
	2+1 HS Лак с высоким содержанием сухого остатка
	2К-лак
	0.1969
	[2:1 HS] отв HS Acrylic Hardener: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 10%

	34
	CARDEA
	Базовая эмаль (база)
	База
	0.1697
	[3-слойная система (второй слой)] разб Universal Thinner TB4XXX: 90-130%

	35
	CARDEA
	Базовая эмаль (база)
	База
	0.1697
	[2-слойная система] разб Universal Thinner TB4XXX: 60-80%

	36
	CARDEA
	Базовая эмаль (база)
	База
	0.1697
	[3-слойная система (первый слой)] отв 2K Acrylic Hardener Z2200: 100:10; разб Universal Thinner TB4XXX: 60-80%

	37
	CARDEA
	Акриловый грунт-выравниватель 4+1
	Втор. грунт WOW
	0.0852
	[шлифуемая] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 10-35%

	38
	CARDEA
	Акриловый грунт-выравниватель 4+1
	Втор. грунт WOW
	0.0852
	[WOW (нешлифуемая)] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 70-110%

	39
	CARDEA
	1K Антикоррозионный грунт (Washprimer)
	Первичный грунт
	—
	[1K разбавление] разб Universal Thinner: 100:90-110

	40
	CARDEA
	Эпоксидный грунт
	Первичный грунт
	—
	[шлифуемая] отв Epoxy Hardener: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 40-60%

	41
	CARDEA
	Эпоксидный грунт
	Первичный грунт
	—
	[WOW (мокрый по мокрому)] отв Epoxy Hardener: 100:50; разб Universal Thinner TB4XXX: 60-80%

	42
	CARDEA
	2К Грунт по пластику
	Пласт. грунт втор.
	0.1591
	[стандартный] отв Acrylic Hardener Z2200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 40-60%

	43
	CARDEA
	2К Грунт по пластику
	Пласт. грунт втор.
	0.1591
	[HS отвердитель (TDS 20-3-1, 2019)] отв HS Acrylic Hardener: 100:10; разб Universal Thinner TB4XXX: 40-60%

	44
	CARDEA
	Акриловый грунт-выравниватель 4+1
	Шлиф. наполнитель
	0.1217
	[шлифуемая] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 10-35%

	45
	CARDEA
	Акриловый грунт-выравниватель 4+1
	Шлиф. наполнитель
	0.1217
	[WOW (нешлифуемая)] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 70-110%

	46
	CARDEA
	Грунт с высокой наполняющей способностью 4+1
	Шлиф. наполнитель
	0.3947
	[стандартный] отв Primer Hardener Z1200: 100:25; разб Universal Thinner TB4XXX: 15-30%

	47
	CARDEA
	Универсальная шпатлёвка
	Шпатлёвка
	—
	отв Отвердитель для шпатлёвок: 100:2

	48
	CARDEA
	Финишная шпатлёвка
	Шпатлёвка
	—
	отв Отвердитель для шпатлёвок: 100:2

	49
	CARDEA
	Шпатлёвка со стекловолокном
	Шпатлёвка
	—
	отв Отвердитель для шпатлёвок: 100:2

	50
	CROMAX
	Chromaclear 3200S
	2К-лак
	0.1318
	[XK203 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 4:1

	51
	CROMAX
	Chromaclear 3200S
	2К-лак
	0.1318
	[XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 4:1

	52
	CROMAX
	Chromaclear 3200S
	2К-лак
	0.1318
	[XK206 (высокая температура)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 4:1

	53
	CROMAX
	Chromaclear 3300S Protect Plus
	2К-лак
	0.1038
	[AK260 (High Solids)] отв AK260 High Solids активатор: 2:1

	54
	CROMAX
	Chromaclear 3550S Universal VOC
	2К-лак
	0.1019
	[XK203 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1

	55
	CROMAX
	Chromaclear 3550S Universal VOC
	2К-лак
	0.1019
	[XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1

	56
	CROMAX
	Chromaclear 3550S Universal VOC
	2К-лак
	0.1019
	[XK206 (высокая температура)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1

	57
	CROMAX
	Chromaclear 3700S Ultra Productive HS
	2К-лак
	0.1117
	[XK203 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1

	58
	CROMAX
	Chromaclear 3700S Ultra Productive HS
	2К-лак
	0.1117
	[XK206 (большие поверхности)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1

	59
	CROMAX
	Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC
	2К-лак
	0.1016
	[XK203 + 431R (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1

	60
	CROMAX
	Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC
	2К-лак
	0.1016
	[XK203 + XB387 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1

	61
	CROMAX
	Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC
	2К-лак
	0.1016
	[XK205 + XB387 (большие поверхности)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1

	62
	CROMAX
	Chromaclear 3750S Ultra Productive VOC
	2К-лак
	0.1016
	[XK206 + XB387 (большие поверхности/высокая темп.)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1

	63
	CROMAX
	Chromaclear 3800S HS
	2К-лак
	0.1235
	[XK203 (точечн./панельн.)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1

	64
	CROMAX
	Chromaclear 3800S HS
	2К-лак
	0.1235
	[XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1

	65
	CROMAX
	Chromaclear 3800S HS
	2К-лак
	0.1235
	[XK206 (высокая температура)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1

	66
	CROMAX
	Hi-Build Clear 690S
	2К-лак
	0.1364
	[AK260 (стандартный)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1

	67
	CROMAX
	Hi-Build Clear 690S
	2К-лак
	0.1364
	[256S (точечный ремонт)] отв 256S быстрый активатор: 3:1

	68
	CROMAX
	Imron Elite Clear HS EL500
	2К-лак
	0.1235
	[ET645 (быстрый)] отв ET645 быстрый H.S. активатор: 3:1

	69
	CROMAX
	Imron Elite Clear HS EL500
	2К-лак
	0.1235
	[ET650 (стандартный)] отв ET650 H.S. активатор: 3:1

	70
	CROMAX
	Imron Elite Clear HS EL500
	2К-лак
	0.1235
	[ET655 (медленный)] отв ET655 медленный H.S. активатор: 3:1

	71
	CROMAX
	MS II Clear 696S
	2К-лак
	0.1364
	[AK260 (большие поверхности)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1

	72
	CROMAX
	MS II Clear 696S
	2К-лак
	0.1364
	[256S (точечн./панельн.)] отв 256S быстрый активатор: 3:1

	73
	CROMAX
	Performance Clear 655S
	2К-лак
	0.1556
	[255S (стандартный)] отв 255S активатор для 655S: 3:1

	74
	CROMAX
	Performance Clear 655S
	2К-лак
	0.1660
	[AK260 (большие поверхности)] отв AK260 High Solids активатор: 4:1

	75
	CROMAX
	Ultra Productive Clear 676S
	2К-лак
	0.1333
	[256S + AB380/XB383 (быстрый 15-20°C)] отв 256S быстрый активатор: 3:1; разб AB380/XB383 растворитель: 0.6

	76
	CROMAX
	Ultra Productive Clear 676S
	2К-лак
	0.1333
	[AK260 + AB380/XB383 (стандарт 20-25°C)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AB380/XB383 растворитель: 0.6

	77
	CROMAX
	Ultra Productive Clear 676S
	2К-лак
	0.1333
	[AK260 + AB385/XB387 (высокая темп. >30°C)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AB385/XB387 растворитель: 0.6

	78
	CROMAX
	ValueClear HS VR-1120
	2К-лак
	0.0983
	[VR-1131 (стандартный)] отв VR-1131 Value активатор: 2:1

	79
	CROMAX
	ValueClear HS VR-1120
	2К-лак
	0.0983
	[VR-1132 (высокая температура)] отв VR-1132 Value медленный активатор: 2:1

	80
	CROMAX
	Centari 500 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1184
	[AK210 + AK321 (быстрый)] отв AK210 2K активатор: 2:1; разб AK321 2K растворитель: 0.5

	81
	CROMAX
	Centari 500 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1184
	[AK210 + AK325 (стандартный)] отв AK210 2K активатор: 2:1; разб AK325 2K ускоритель-растворитель: 0.5

	82
	CROMAX
	Centari 500 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1184
	[AK210 + AK330 (высокая температура)] отв AK210 2K активатор: 2:1; разб AK330 2K высокотемпературный растворитель: 0.5

	83
	CROMAX
	Centari 500 High Build 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1178
	[AK260 + AK365 (высокопродуктивный)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AK365 высокопродуктивный растворитель: 0.6

	84
	CROMAX
	Centari 500 High Build 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1178
	[256S + AK360 (быстрый)] отв 256S быстрый активатор: 3:1; разб AK360 High Solids растворитель: 0.6

	85
	CROMAX
	Centari 500 High Build 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1178
	[AK260 + AK360 (стандартный)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AK360 High Solids растворитель: 0.6

	86
	CROMAX
	Centari 500 High Build 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1178
	[AK260 + AK361 (медленный)] отв AK260 High Solids активатор: 3:1; разб AK361 High Solids медленный растворитель: 0.6

	87
	CROMAX
	Centari 501 Super Productive 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1334
	[AK260 + AB380/XB383 (стандартный)] отв AK260 High Solids активатор: 4:1; разб AB380/XB383 растворитель: 1

	88
	CROMAX
	Centari 501 Super Productive 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1334
	[256S + AB380/XB383 (быстрый)] отв 256S быстрый активатор: 4:1; разб AB380/XB383 растворитель: 1

	89
	CROMAX
	Centari 501 Super Productive 2K Enamel
	2К-эмаль
	0.1334
	[AK260 + AB385/XB387 (высокая температура)] отв AK260 High Solids активатор: 4:1; разб AB385/XB387 растворитель: 1

	90
	CROMAX
	Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat
	2К-эмаль
	0.1312
	[XK203 (быстрый)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 3:1

	91
	CROMAX
	Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat
	2К-эмаль
	0.1312
	[XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1

	92
	CROMAX
	Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat
	2К-эмаль
	0.1312
	[XK206 (медленный)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 3:1

	93
	CROMAX
	Imron 700 Polyurethane Enamel
	2К-эмаль
	0.1437
	[AU270 + AU370 (стандартный)] отв AU270 полиуретановый активатор: 4:1; разб AU370 полиуретановый растворитель: 0.5-1

	94
	CROMAX
	Imron 700 Polyurethane Enamel
	2К-эмаль
	0.1437
	[256S + AU370 (быстрый)] отв 256S быстрый активатор: 4:1; разб AU370 полиуретановый растворитель: 0.5-1

	95
	CROMAX
	Imron 7035 3.5 VOC P.U. Topcoat
	2К-эмаль
	0.1312
	[XK205 (точечн./панельн.)] отв XK205 Low Emission активатор: 3:1

	96
	CROMAX
	Imron 7035 3.5 VOC P.U. Topcoat
	2К-эмаль
	0.1312
	[ZU207 (стандартный)] отв ZU207 Imron 7035 Low VOC активатор: 3:1

	97
	CROMAX
	Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat
	2К-эмаль
	0.1167
	[ET645 + ET745 (быстрый)] отв ET645 быстрый H.S. активатор: 3:1; разб ET745 быстрый растворитель: 0.5-0.7

	98
	CROMAX
	Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat
	2К-эмаль
	0.1167
	[ET650 + ET750 (стандартный)] отв ET650 H.S. активатор: 3:1; разб ET750 растворитель: 0.5-0.7

	99
	CROMAX
	Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat
	2К-эмаль
	0.1167
	[ET655 + ET755 (медленный)] отв ET655 медленный H.S. активатор: 3:1; разб ET755 медленный растворитель: 0.5-0.7

	100
	CROMAX
	Imron Elite 3.5 VOC P.U. Topcoat
	2К-эмаль
	0.1167
	[ET645/ET650 + ET740 (активированный, ускоренная система)] отв ET645/ET650 H.S. активатор: 3:1

	101
	CROMAX
	Imron Traffic 2K Polyurethane
	2К-эмаль
	0.1437
	[ET645 + ET745 (быстрый)] отв ET645 быстрый H.S. активатор: 4:1; разб ET745 быстрый растворитель: 1-1.5

	102
	CROMAX
	Imron Traffic 2K Polyurethane
	2К-эмаль
	0.1437
	[ET650 + ET750 (стандартный)] отв ET650 H.S. активатор: 4:1; разб ET750 растворитель: 1-1.5

	103
	CROMAX
	Imron Traffic 2K Polyurethane
	2К-эмаль
	0.1437
	[ET655 + ET755 (медленный)] отв ET655 медленный H.S. активатор: 4:1; разб ET755 медленный растворитель: 1-1.5

	104
	CROMAX
	Imron Traffic 2K Polyurethane
	2К-эмаль
	0.1437
	[ET645/ET650 + ET740 (активированный, ускоренная система)] отв ET645/ET650 H.S. активатор: 4:1

	105
	CROMAX
	Centari 600 Basecoat Lacquer
	База
	0.1112
	[AB380 (15-25°C)] разб AB380 растворитель для базового покрытия: 1:0.8

	106
	CROMAX
	Centari 600 Basecoat Lacquer
	База
	0.1112
	[AB385 (25-30°C)] разб AB385 высокотемпературный растворитель: 1:0.8

	107
	CROMAX
	Centari 600 Basecoat Lacquer
	База
	0.1000
	[Ударопрочное с BK220] разб AB380/AB385 растворитель: 8

	108
	CROMAX
	Centari 6000 Low Emission Basecoat
	База
	0.0750
	[AB380/XB383 (15-25°C)] разб AB380/XB383 растворитель: 3:1

	109
	CROMAX
	Centari 6000 Low Emission Basecoat
	База
	0.0750
	[AB385 (20-30°C)] разб AB385 высокотемпературный растворитель: 3:1

	110
	CROMAX
	Centari 6000 Low Emission Basecoat
	База
	0.0750
	[XB387 (>25°C)] разб XB387 высокотемпературный растворитель: 3:1

	111
	CROMAX
	Centari 6000 Low Emission Basecoat
	База
	0.0675
	[Ударопрочное с BK220] разб AB380/XB383/AB385/XB387 растворитель: 1

	112
	CROMAX
	Chromalusion KKxxxFX Basecoat
	База
	0.0778
	[Активированное базовое покрытие (с BK220 и KK381)] разб KK381 растворитель для ChromaLusion: 8

	113
	CROMAX
	3240S 2K High Build UHS Primer
	Первичный грунт
	0.0889
	[3206S (2:1)] отв 3206S активатор: 2:1

	114
	CROMAX
	3240S 2K High Build UHS Primer
	Первичный грунт
	0.0889
	[3206S + 3289S (влажность RH < 30%)] отв 3206S активатор: 2:1

	115
	CROMAX
	40S 1K Primer
	Первичный грунт
	0.2036
	[Макси-наполнитель AD345/3608S (быстрый)] разб AD345 или 3608S растворитель: 4:1

	116
	CROMAX
	40S 1K Primer
	Первичный грунт
	0.1698
	[Грунт-выравниватель AD345/3608S] разб AD345 или 3608S растворитель: 2:1

	117
	CROMAX
	635R Etching Primer
	Первичный грунт
	0.0795
	[636R (1:1)] отв 636R активатор-растворитель: 1:1

	118
	CROMAX
	820R Wash Primer Filler
	Первичный грунт
	0.1077
	[821R (стандартный)] отв 821R активатор-растворитель: 1:1

	119
	CROMAX
	820R Wash Primer Filler
	Первичный грунт
	0.1077
	[822R (большие поверхности/высокая темп.)] отв 822R активатор-растворитель для больших поверхностей: 1:1

	120
	CROMAX
	825R Wash Primer Surfacer
	Первичный грунт
	—
	[XB383 (стандартный)] разб XB383 стандартный растворитель: 2:1

	121
	CROMAX
	825R Wash Primer Surfacer
	Первичный грунт
	—
	[XB387 (большие поверхности/высокая темп.)] разб XB387 высокотемпературный растворитель: 2:1

	122
	CROMAX
	830R Epoxy Primer
	Первичный грунт
	0.1751
	[835R + AU370 (стандартный)] отв 835R активатор для эпоксидных материалов: 4:1; разб AU370 полиуретановый растворитель: 1-2

	123
	CROMAX
	830R Epoxy Primer
	Первичный грунт
	0.1751
	[835R + 3871S (высокая температура)] отв 835R активатор для эпоксидных материалов: 4:1; разб 3871S растворитель: 1-2

	124
	CROMAX
	830R Epoxy Primer
	Первичный грунт
	0.1499
	[835R + XB387 (большие поверхности)] отв 835R активатор для эпоксидных материалов: 4:1; разб XB387 высокотемпературный растворитель: 2

	125
	CROMAX
	840R VOC Epoxy Primer Surfacer
	Первичный грунт
	0.1881
	[845R + AU370/XB383 (стандартный)] отв 845R активатор для эпоксидных материалов: 3:1; разб AU370/XB383 растворитель: 1

	126
	CROMAX
	840R VOC Epoxy Primer Surfacer
	Первичный грунт
	0.1928
	[845R + XB387 (большие поверхности)] отв 845R активатор для эпоксидных материалов: 4:1; разб XB387 высокотемпературный растворитель: 1.5

	127
	CROMAX
	K513 2K Transparent Sealer
	Первичный грунт
	0.1400
	[AK210/125S + 1225R/AB380/XB383] отв AK210 2K активатор / 125S стандартный активатор: 2:1; разб 1225R H.S. растворитель для грунта / AB380 / XB383: 1

	128
	CROMAX
	MONO93 Monoprime 93
	Первичный грунт
	0.1556
	[TH93 (стандартный/под давлением)] разб TH93 растворитель 93: 1:0.5

	129
	CROMAX
	MONO93 Monoprime 93
	Первичный грунт
	0.1726
	[TH93 (Airmix/безвоздушное)] разб TH93 растворитель 93: 1:0-0.35

	130
	CROMAX
	P504 Fleet Surfacer
	Первичный грунт
	0.2535
	[Нешлифуемый ET645/ET650/ET655] отв ET645/ET650/ET655 H.S. активатор: 5:1; разб ET745/ET750/ET755 растворитель: 3

	131
	CROMAX
	P504 Fleet Surfacer
	Первичный грунт
	0.3219
	[Под зашкуривание ET645/ET650/ET655] отв ET645/ET650/ET655 H.S. активатор: 6:1; разб ET745/ET750/ET755 растворитель: 1.5-2

	132
	CROMAX
	P6/P6B Primepox P6
	Первичный грунт
	0.1233
	[P62 + THP610 (стандартный)] отв P62 активатор: 3.5:1; разб THP610 растворитель: 0.5-1

	133
	CROMAX
	P6/P6B Primepox P6
	Первичный грунт
	0.1233
	[P62 + THP611 (большие поверхности/высокая темп.)] отв P62 активатор: 3.5:1; разб THP611 медленный растворитель: 0.5-1

	134
	CROMAX
	P7 Primepox P7
	Первичный грунт
	0.1137
	[P72 + THP710 (стандартный, 5:1:1)] отв P72 активатор: 5:1; разб THP710 растворитель: 1

	135
	CROMAX
	P7 Primepox P7
	Первичный грунт
	0.1062
	[P72 + THP710 (5:1:1.5)] отв P72 активатор: 5:1; разб THP710 растворитель: 1.5

	136
	CROMAX
	P7 Primepox P7
	Первичный грунт
	0.1062
	[P72 + THP711 (большие поверхности/высокая темп.)] отв P72 активатор: 5:1; разб THP711 медленный растворитель: 1-2

	137
	CROMAX
	WP207 Wash Primer P207
	Первичный грунт
	0.0636
	[P207 (катализатор, 1:1)] отв P207 катализатор: 1:1

	138
	CROMAX
	901R/907R Universal 2K Plastic Primer
	Пласт. грунт втор.
	0.1312
	[915R (1:1)] отв 915R активатор: 1:1

	139
	CROMAX
	1040R Universal 2K Primer
	Шлиф. наполнитель
	0.1249
	[Грунт-выравниватель 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1; разб 1025R H.S. растворитель для грунта: 2

	140
	CROMAX
	1040R Universal 2K Primer
	Шлиф. наполнитель
	0.1750
	[Макси-наполнитель 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1

	141
	CROMAX
	1040R Universal 2K Primer
	Шлиф. наполнитель
	0.1094
	[Нешлифуемый 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1

	142
	CROMAX
	1040R Universal 2K Primer
	Шлиф. наполнитель
	0.1367
	[Грунт-выравниватель 256S] отв 256S быстрый активатор: 5:1; разб 1025R H.S. растворитель для грунта: 2

	143
	CROMAX
	1040R Universal 2K Primer
	Шлиф. наполнитель
	0.1822
	[Макси-наполнитель 256S] отв 256S быстрый активатор: 5:1

	144
	CROMAX
	1220R High Solids Fillprimer
	Шлиф. наполнитель
	0.1249
	[Грунт-выравниватель 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1; разб 1225R H.S. растворитель для грунта: 2

	145
	CROMAX
	1220R High Solids Fillprimer
	Шлиф. наполнитель
	0.1750
	[Макси-наполнитель 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1

	146
	CROMAX
	1220R High Solids Fillprimer
	Шлиф. наполнитель
	0.1094
	[Нешлифуемый 1010R/125S] отв 1010R быстрый / 125S стандартный активатор: 4:1

	147
	CROMAX
	4001S/4004S/4007S Ultra Productive Primer
	Шлиф. наполнитель
	0.1867
	[4075S] отв 4075S активатор: 4:1

	148
	CROMAX
	4001S/4004S/4007S Ultra Productive Primer
	Шлиф. наполнитель
	0.1778
	[4075S + XB387 (T > 30°C)] отв 4075S активатор: 4:1; разб XB387 высокотемпературный растворитель: 0.25

	149
	CROMAX
	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	0.1710
	[Грунт-выравниватель 256S (точечный ремонт)] отв 256S быстрый активатор: 4:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0-0.2

	150
	CROMAX
	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	0.1781
	[Грунт-выравниватель AK260 (стандартный)] отв AK260 High Solids активатор: 5:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0-0.25

	151
	CROMAX
	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	0.1069
	[Нешлифуемый AK260 + LE2031/LE2032/LE2035] отв AK260 High Solids активатор: 3:1

	152
	CROMAX
	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	0.1710
	[Грунт-выравниватель XK203 (точечный)] отв XK203 Low Emission быстрый активатор: 7:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0.5-1

	153
	CROMAX
	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	0.1710
	[Грунт-выравниватель XK205 (стандартный)] отв XK205 Low Emission активатор: 7:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0.5-1

	154
	CROMAX
	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	0.1710
	[Грунт-выравниватель XK206 (большие поверхности)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 7:1; разб XB383/XB387 или AB380/AB385 растворитель: 0.5-1

	155
	CROMAX
	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	0.1069
	[Нешлифуемый XK205 + LE2031/LE2032/LE2035] отв XK205 Low Emission активатор: 4:1

	156
	CROMAX
	LE2001/LE2004/LE2007 Low Emission Primer Plus
	Шлиф. наполнитель
	0.1069
	[Нешлифуемый XK206 + LE2035 (большие поверхности)] отв XK206 Low Emission медленный активатор: 4:1

	157
	CROMAX
	P702/P704/P706 High Solids Filler
	Шлиф. наполнитель
	0.1710
	[Грунт-выравниватель ET645 + ET745 (быстрый)] отв ET645 быстрый H.S. активатор: 7:1; разб ET745 быстрый растворитель: 0.5-1

	158
	CROMAX
	P702/P704/P706 High Solids Filler
	Шлиф. наполнитель
	0.1710
	[Грунт-выравниватель ET650 + ET750 (стандартный)] отв ET650 H.S. активатор: 7:1; разб ET750 растворитель: 0.5-1

	159
	CROMAX
	P702/P704/P706 High Solids Filler
	Шлиф. наполнитель
	0.1710
	[Грунт-выравниватель ET655 + ET755 (медленный)] отв ET655 медленный H.S. активатор: 7:1; разб ET755 медленный растворитель: 0.5-1

	160
	CROMAX
	P702/P704/P706 High Solids Filler
	Шлиф. наполнитель
	0.1069
	[Нешлифуемый ET655 + NSC70] отв ET655 медленный H.S. активатор: 4:1

	161
	DUXONE
	DX49 2K HS Effective Clear
	2К-лак
	0.1315
	[2:1] отв DX18/DX20/DX24 Activator: 2:1

	162
	DUXONE
	Duxone Basecoat Acrylic Lacquer Colours (1K)
	База
	0.2333
	[с разбавителем 50-80%] разб DX32/DX34 Thinner: 100:50-80

	163
	DUXONE
	Duxone NR Basecoat
	База
	0.1902
	[2:1 с разбавителем] разб DX565/DX575/DX585 Reducer: 2:1

	164
	DUXONE
	Duxone NR Basecoat
	База
	0.1902
	[+5% отвердителя DX901 (подкапотное / длинная выдержка)] отв DX901 Fast Hardener: 5%

	165
	DUXONE
	DX64W 2K Surfacer White (WOW)
	Втор. грунт WOW
	0.1000
	[WOW нешлифуемый (NON VOC)] отв DX18/DX20/DX24 Activator: 2:1

	166
	DUXONE
	DX64W 2K Surfacer White (WOW)
	Втор. грунт WOW
	0.1000
	[WOW нешлифуемый (VOC)] отв DX1020/DX1024 HS Activator: 3:1

	167
	DUXONE
	DX64W 2K Surfacer White
	Шлиф. наполнитель
	0.2333
	[шлифуемый (NON VOC)] отв DX18/DX20/DX24 Activator: 4:1; разб DX32/DX34 Thinner: 0-10%

	168
	DUXONE
	DX64W 2K Surfacer White
	Шлиф. наполнитель
	0.2333
	[шлифуемый (VOC, HS-активаторы)] отв DX1020/DX1024 HS Activator: 4:1; разб DX32/DX34 Thinner: 10-15%

	169
	DYNACOAT
	Лак Clear 1500 (многоцелевой)
	2К-лак
	0.1486
	[2:1 + 10-20% разбавителя] отв Dynacoat Hardener Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10-20%

	170
	DYNACOAT
	Лак Clear 3000 Fast Antiscratch
	2К-лак
	0.1309
	[2:1 + 10-20% разбавителя/Extra Speed] отв Dynacoat (Flexi) Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners/Extra Speed: 10-20%

	171
	DYNACOAT
	Лак Clear 5000 (высококлассный)
	2К-лак
	0.1450
	[2:1 + 10-20% разбавителя] отв Dynacoat Hardener Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10-20%

	172
	DYNACOAT
	Лак Clear 6000 HS Antiscratch
	2К-лак
	0.1385
	[2:1 + 10-20% разбавителя/Extra Speed] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners/Extra Speed: 10-20%

	173
	DYNACOAT
	Лак Clear 7000 AS (высокая стойкость)
	2К-лак
	0.1167
	[2:1 с Clear 7000 AS Hardener + 10%] отв Dynacoat Clear 7000 AS Hardener: 2:1; разб Dynacoat Thinners/Extra Speed: 10%

	174
	DYNACOAT
	Лак Clear 7000 AS (высокая стойкость)
	2К-лак
	0.1167
	[2:1 с Flexi Hardeners + 10%] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners/Extra Speed: 10%

	175
	DYNACOAT
	Лак Clear UHS Speed (сверхбыстрый)
	2К-лак
	0.0939
	[2:1 с Hardener UHS + 10% UHS Standard] отв Dynacoat Hardener UHS: 2:1; разб Dynacoat Thinner UHS Standard: 10%

	176
	DYNACOAT
	Лак Clear UHS Speed (сверхбыстрый)
	2К-лак
	0.0939
	[2:1 с Hardener UHS HT + 10% UHS Standard] отв Dynacoat Hardener UHS HT: 2:1; разб Dynacoat Thinner UHS Standard: 10%

	177
	DYNACOAT
	Матовый лак Clear Matt
	2К-лак
	0.1336
	[2:1 + 10% разбавителя] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10%

	178
	DYNACOAT
	Акриловая эмаль 2K Topcoat Pro
	2К-эмаль
	0.1868
	[2:1 + 30% разбавителя] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 30%

	179
	DYNACOAT
	Акриловая эмаль 2K Topcoat Pro
	2К-эмаль
	0.1868
	[полуматовый (с матовой пастой 9000)] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 30%

	180
	DYNACOAT
	Акриловая эмаль 2K Topcoat Pro
	2К-эмаль
	0.1868
	[матовый (с матовой пастой 9000)] отв Dynacoat Flexi Hardeners Fast/Medium/Slow: 2:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 30%

	181
	DYNACOAT
	Базовое покрытие Basecoat PRO
	База
	0.1600
	[с разбавителем 50-80%] разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 50-80%

	182
	DYNACOAT
	Базовое покрытие Basecoat PRO
	База
	0.1600
	[с отвердителем +10% (открытое время до 48 ч)] разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 50-80%

	183
	DYNACOAT
	Грунт-выравниватель Filler 5+1
	Втор. грунт WOW
	0.4241
	[5:1:1] отв Dynacoat Filler 5+1 Hardener: 5:1; разб Dynacoat Thinners (по необходимости): 1 часть

	184
	DYNACOAT
	Грунт-выравниватель Filler 6100 DUO
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемая 5:1:1] отв Dynacoat Flexi Hardener Fast/Medium/Slow: 5:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 1 часть

	185
	DYNACOAT
	Грунт-выравниватель Filler 6100 DUO
	Втор. грунт WOW
	—
	[нешлифуемая 5:1:2 (WOW)] отв Dynacoat Flexi Hardener Fast/Medium/Slow: 5:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 2 части

	186
	DYNACOAT
	Грунт-наполнитель Filler 4100
	Втор. грунт WOW
	0.0675
	[шлифуемая 4:1 + 10%] отв Dynacoat Filler 4100 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10%

	187
	DYNACOAT
	Грунт-наполнитель Filler 4100
	Втор. грунт WOW
	0.0675
	[нешлифуемая 4:1:1.5 (WOW)] отв Dynacoat Filler 4100 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 1.5 части

	188
	DYNACOAT
	Эпоксидный грунт 2K Epoxy Primer
	Первичный грунт
	0.0778
	[нешлифуемая 100:50:50] отв Dynacoat Hardener Epoxy Primer: 100:50; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 100:50

	189
	DYNACOAT
	Эпоксидный грунт 2K Epoxy Primer
	Первичный грунт
	0.0818
	[шлифуемая 100:50:40] отв Dynacoat Hardener Epoxy Primer: 100:50; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 100:40

	190
	DYNACOAT
	Акселератор Extra Speed
	Разбавитель
	—
	разб Extra Speed: 10-20% в лак

	191
	DYNACOAT
	Добавка Fade Out (для плавного перехода)
	Разбавитель
	—
	разб Fade Out: 100:100 с эмалью/лаком

	192
	DYNACOAT
	Грунт-выравниватель Filler HB 4+1 (высоконаполняющий)
	Шлиф. наполнитель
	0.3584
	[4:1 + 0-10%] отв Dynacoat Filler HB 4+1 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 0-10%

	193
	DYNACOAT
	Грунт-наполнитель Filler 4100
	Шлиф. наполнитель
	0.2250
	[шлифуемая 4:1 + 10%] отв Dynacoat Filler 4100 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 10%

	194
	DYNACOAT
	Грунт-наполнитель Filler 4100
	Шлиф. наполнитель
	0.2250
	[нешлифуемая 4:1:1.5 (WOW)] отв Dynacoat Filler 4100 Hardener: 4:1; разб Dynacoat Thinners Fast/Medium/Slow: 1.5 части

	195
	DYNACOAT
	Лёгкая шпатлёвка Polyester Putty Light
	Шпатлёвка
	—
	отв Hardener: 100:2-3

	196
	DYNACOAT
	Универсальная полиэфирная шпатлёвка
	Шпатлёвка
	—
	отв Hardener: 100:2-3

	197
	DYNACOAT
	Шпатлёвка со стекловолокном
	Шпатлёвка
	—
	отв Hardener: 100:2-3

	198
	DYNACOAT
	Шпатлёвка Polyester Putty Extra
	Шпатлёвка
	—
	отв Hardener: 100:2-3

	199
	DYNACOAT
	Шпатлёвка Polyester Putty Multifill
	Шпатлёвка
	—
	отв Hardener: 100:2-3

	200
	DYNACOAT
	Эластичная шпатлёвка для пластика
	Шпатлёвка
	—
	отв Hardener: 100:2-3

	201
	FORMEL
	Грунт-выравниватель 1290 (толстослойный, 2K)
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + разбавитель] отв 5290 Hardener for Primer Filler 4:1: 4:1; разб Акриловый разбавитель: 20±5%

	202
	FORMEL
	Полиэфирная 2K шпатлёвка со стекловолокном
	Шпатлёвка
	—
	отв Отвердитель: 100:2-3

	203
	FORMEL
	Полиэфирная наполняющая мультизернистая 2K шпатлёвка
	Шпатлёвка
	—
	отв Отвердитель: 100:2-3

	204
	FORMEL
	Сверхлёгкая универсальная полиэфирная 2K шпатлёвка
	Шпатлёвка
	—
	отв Отвердитель: 100:2-3

	205
	FORMEL
	Универсальная полиэфирная 2K шпатлёвка
	Шпатлёвка
	—
	отв Отвердитель: 100:2-3

	206
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS CLEAR HS
	2К-лак
	0.1728
	[Standard HS 2:1] отв CATALIZZATORE STANDARD HS Serie 1383: 100:50; разб Diluente Unithinner 934: 10%

	207
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS CLEAR HS
	2К-лак
	0.1728
	[Rapido HS 2:1] отв CATALIZZATORE RAPIDO HS Serie 1389: 100:50; разб Diluente Unithinner 934: 10%

	208
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS CLEAR HS
	2К-лак
	0.1728
	[Accelerante 3555] отв CATALIZZATORE STANDARD HS Serie 1383: 100:50

	209
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS FAST антиграффити
	2К-лак
	0.1022
	[Standard HS 2:1] отв CATALIZZATORE STANDARD HS Serie 1383: 2:1 (50% in volume); разб Diluente PUR Serie 0988: 10%

	210
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS FAST антиграффити
	2К-лак
	0.1022
	[Rapido HS 2:1 (альтернатива)] отв CATALIZZATORE RAPIDO HS Serie 1389: 2:1 (50% in volume); разб Diluente PUR Serie 0988: 10%

	211
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS FAST антиграффити
	2К-лак
	0.1022
	[Ultrafast 2:1 (альтернатива)] отв CATALIZZATORE ULTRAFAST Serie 1396: 2:1 (50% in volume); разб Diluente PUR Serie 0988: 10%

	212
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS FAST UHS 420 (Car&Truck)
	2К-лак
	0.1697
	[Standard UHS 2:1] отв STANDARD UHS ACRYLIC HARDENER Serie 1385: 2:1 (50% by volume)

	213
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS FAST UHS 420 (Car&Truck)
	2К-лак
	0.1697
	[UHS Fast 2:1 (альтернатива)] отв Catalizzatore Acrilico UHS Fast Serie 1386: 2:1

	214
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS FAST UHS 420 (Car&Truck)
	2К-лак
	0.1697
	[UHS Slow 2:1] отв UHS SLOW ACRYLIC HARDENER Serie 1387: 2:1 (50% by volume)

	215
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS KRISTAL HS антиграффити
	2К-лак
	0.1707
	[Standard HS 2:1] отв CATALIZZATORE STANDARD HS Serie 1383: 2:1 (50% in volume); разб Diluente Unithinner Serie 0934: 10%

	216
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS KRISTAL HS антиграффити
	2К-лак
	0.1707
	[Rapido HS 2:1 (альтернатива)] отв CATALIZZATORE RAPIDO HS Serie 1389: 2:1 (50% in volume); разб Diluente Unithinner Serie 0934: 10%

	217
	FRANCHI&KIM
	2К акриловый лак ACRIGLASS KRISTAL HS антиграффити
	2К-лак
	0.1707
	[Ultrafast 2:1 (альтернатива)] отв CATALIZZATORE ULTRAFAST Serie 1396: 2:1 (50% in volume); разб Diluente Unithinner Serie 0934: 10%

	218
	GLAZURIT
	Glasurit лак матовый эластичный 923-57
	2К-лак
	0.2625
	[C VOC 2:1+10%] отв 929-93/91/94: 2:1; разб 352-91: 10%

	219
	GLAZURIT
	Glasurit лак матовый эластичный 923-57
	2К-лак
	0.2625
	[C VOC по весу (100:33:17)] отв 929-31/-33/-34: 33 г на 100 г; разб 352-91: 17 г на 100 г

	220
	GLAZURIT
	Glasurit лак шелковисто-матовый 923-58
	2К-лак
	0.2100
	[MS 2:1 / C VOC 2:1+10%] отв 929-97/93/91/94: 2:1; разб 352-91: 10%

	221
	GLAZURIT
	Glasurit лак шелковисто-матовый 923-58
	2К-лак
	0.2100
	[C VOC по весу (100:33:17)] отв 929-31/-33/-34: 33 г на 100 г; разб 352-91: 17 г на 100 г

	222
	GLAZURIT
	Glasurit лак VOC 923-666
	2К-лак
	0.2251
	[VOC 2:1] отв 929-666: 2:1

	223
	GLAZURIT
	Glasurit HS 2K CV Лак 924-68
	2К-лак
	0.1679
	[CV 3:1:1] отв 922-138/136: 3:1:1; разб 352-216/345/370: 33%

	224
	GLAZURIT
	Glasurit HS-лак 923-255
	2К-лак
	0.3231
	[HS 2:1+10%] отв 929-93/91/94: 2:1; разб 352-91/50/216: 10%

	225
	GLAZURIT
	Glasurit HS-лак стойкий к царапинам VOC 923-447
	2К-лак
	0.2090
	[HS VOC 2:1+10%] отв 929-33/31/34: 2:1; разб 352-91/216: 10%

	226
	GLAZURIT
	Glasurit HS-лак RACING CLEAR VOC 923-135
	2К-лак
	0.2121
	[HS VOC 2:1+10%] отв 929-31/33: 2:1; разб 352-50/91/216: 10%

	227
	GLAZURIT
	Glasurit HS-Multi-лак VOC 923-335
	2К-лак
	0.2121
	[HS VOC 2:1+10%] отв 929-33/31/34: 2:1; разб 352-91/216: 10%

	228
	GLAZURIT
	Glasurit MS-лак 923-88
	2К-лак
	0.3392
	[MS 2:1+10%] отв 929-88: 2:1; разб 352-88: 10%

	229
	GLAZURIT
	Glasurit MS-лак экстра матовый 923-55
	2К-лак
	0.2625
	[MS 2:1 / C VOC 2:1+10%] отв 929-97/93/91/94: 2:1; разб 352-91: 10%

	230
	GLAZURIT
	Glasurit MS-лак экстра матовый 923-55
	2К-лак
	0.2625
	[C VOC по весу (100:33:17)] отв 929-31/-33/-34: 33 г на 100 г; разб 352-91: 17 г на 100 г

	231
	GLAZURIT
	Glasurit HS-2K-автоэмаль 22
	2К-эмаль
	0.2154
	[HS 2:1+10%] отв 929-93/91/94: 2:1; разб 352-91/50/216: 10%

	232
	GLAZURIT
	Glasurit HS-2K-автоэмаль 22
	2К-эмаль
	0.2154
	[кисть 4:1] отв 929-13: 4:1

	233
	GLAZURIT
	Glasurit автоэмаль 55 металлик/уни/перламутр
	База
	0.2130
	[2:1 с разбавителем] разб 352-50/91/216: 2:1

	234
	GLAZURIT
	Glasurit автоэмаль 90 водорастворимая металлик/уни
	База
	0.1346
	[2:1 с 93-E3] разб 93-E3: 2:1

	235
	GLAZURIT
	Glasurit HS прозрачный наполнитель 285-0
	Первичный грунт
	0.0926
	[3:1:1 активатор адгезии] отв 929-56/55: 3:1:1; разб 352-91/50/216: 33%

	236
	GLAZURIT
	Glasurit 1K грунт-наполнитель водорастворимый 176-72
	Шлиф. наполнитель
	0.1913
	[1K +10%] разб 93-E3: 10%

	237
	GLAZURIT
	Glasurit Тонкая шпатлевка светло-серая 839-25
	Шпатлёвка
	—
	отв 948-36 BPO: 2-3%

	238
	GLAZURIT
	Glasurit RATIO-шпатлевка белая 839-20
	Шпатлёвка
	—
	отв 948-36 BPO: 2-3%

	239
	GLAZURIT
	Glasurit UP-Жидкая шпатлевка серая 1006-26
	Шпатлёвка
	—
	отв 948-22: 50-75 cm³ на 1.4 кг

	240
	GRAVIHEL
	Бесцветный лак 2:1 Anti Scratch
	2К-лак
	—
	[2:1] отв 2K Clear Coat Hardener (40195503): 2:1

	241
	GRAVIHEL
	Однослойный полиуретановый биндер 420 высокоглянцевый (2:1)
	2К-эмаль
	0.1698
	[2:1 + 10-15%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 2:1 + 10-15%; разб 2K Single Coat Thinner (48072902/48072904): 0-10%

	242
	GRAVIHEL
	Однослойный полиуретановый биндер 420 высокоглянцевый (2:1)
	2К-эмаль
	0.2037
	[4:1 для оцинковки/алюминия] отв 2K Single Coat Hardener (48074002): 4:1

	243
	GRAVIHEL
	Однослойный полиуретановый биндер 421 полуглянцевый (2:1)
	2К-эмаль
	0.2075
	[2:1 + 10-15%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 2:1 + 10-15%; разб 2K Single Coat Thinner (48072902/48072904): 0-10%

	244
	GRAVIHEL
	Однослойный полиуретановый биндер 421 полуглянцевый (2:1)
	2К-эмаль
	0.2489
	[4:1 для оцинковки/алюминия] отв 2K Single Coat Hardener (48074002): 4:1

	245
	GRAVIHEL
	Полиуретановый биндер 401 высокоглянцевый (2:1)
	2К-эмаль
	0.0983
	[2:1 + 0-5% EXTRA] отв 2K PUR Hardener EXTRA (48073802/48073804): 2:1 + 0-5%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5%

	246
	GRAVIHEL
	Полиуретановый биндер 401 высокоглянцевый (2:1)
	2К-эмаль
	0.0983
	[быстрый отвердитель (низкая T)] отв 2K PUR Hardener Fast (48072202): 2:1 + 0-5%; разб 2K PUR Thinner быстрый: 0-5%

	247
	GRAVIHEL
	Полиуретановый биндер 401 высокоглянцевый (2:1)
	2К-эмаль
	0.0983
	[медленный отвердитель (высокая T)] отв 2K PUR Hardener Slow (48072302): 2:1 + 0-5%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5%

	248
	GRAVIHEL
	Полиуретановый биндер 402 высокоглянцевый (3:1)
	2К-эмаль
	0.1400
	[3:1 + 10-15%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5%

	249
	GRAVIHEL
	Полиуретановый биндер 402 высокоглянцевый (3:1)
	2К-эмаль
	0.1400
	[3:1 + матирующая добавка 2K] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5%

	250
	GRAVIHEL
	Полиуретановый биндер 403 полуглянцевый (3:1)
	2К-эмаль
	0.1235
	[3:1 + 10-15%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5%

	251
	GRAVIHEL
	Полиуретановый биндер 403 полуглянцевый (3:1)
	2К-эмаль
	0.1235
	[3:1 + матирующая добавка 2K] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5%

	252
	GRAVIHEL
	Полиуретановый биндер 404 полуглянцевый (6:1)
	2К-эмаль
	0.2181
	[6:1 + 20-25%] отв 2K PUR Hardener (48072102/48072104): 6:1 + 20-25%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-5%

	253
	GRAVIHEL
	HS полиуретановый биндер 450 высокоглянцевый (3:1)
	2К-эмаль
	0.1000
	[HS 3:1 + 10-15% (005 high gloss)] отв 2K HS PUR Hardener (48072402/48072404): 3:1 + 10-15%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-10%

	254
	GRAVIHEL
	HS полиуретановый биндер 450 высокоглянцевый (3:1)
	2К-эмаль
	0.1111
	[HS 5:1 + 5-10% (001 мат)] отв 2K HS PUR Hardener (48072402/48072404): 5:1 + 5-10%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-10%

	255
	GRAVIHEL
	HS полиуретановый биндер 451 матовый (5:1)
	2К-эмаль
	0.1111
	[HS 5:1 + 5-10%] отв 2K HS PUR Hardener (48072402/48072404): 5:1 + 5-10%; разб 2K PUR Thinner (48072702/48072704): 0-10%

	256
	GRAVIHEL
	PUR HS Topcoat 452 (2:1), для авторемонта
	2К-эмаль
	0.0889
	[MF 2:1 + 0-5%] отв 2K PUR HS Hardener MF: 2:1 + 0-5%; разб 2K PUR Thinner MF: 0-5%

	257
	GRAVIHEL
	Структурное покрытие Armor Skin
	Антигравий
	0.2240
	отв 2K однослойный PUR hardener: 6:1

	258
	GRAVIHEL
	Структурное полиуретановое покрытие 430
	Антигравий
	—
	отв 2K однослойный PUR hardener: 5:1 + 5%

	259
	GRAVIHEL
	Биндер для базы 701 матовый (металлик)
	База
	0.0951
	[50-60% разбавитель базы] разб Basecoat Thinner (48073502/48073504): 50-60%

	260
	GRAVIHEL
	Алкидный грунт 20 RAL
	Первичный грунт
	0.1659
	[10-15% разбавитель] разб Alkyd Thinner (48072802/48072804): 10-15%

	261
	GRAVIHEL
	Первичный грунт Shop Primer 55 (2:1)
	Первичный грунт
	0.0644
	[2:1] отв Epoxy Hardener (48072502/48072504): 2:1

	262
	GRAVIHEL
	Эпоксидный грунт 50 RAL
	Первичный грунт
	0.1615
	[3:1 + 15-25%] отв Epoxy Hardener (48072502/48072504): 3:1 + 15-25%; разб Epoxy Thinner (48073002): 0-10%

	263
	GREEN LINE
	2К акрил-уретановый прозрачный лак CLEAR HS 2:1
	2К-лак
	—
	[HS 2:1] отв Clear HS Hardener (60RS-500-HHS): 2:1; разб GL RS 2K Thinner: 0-20% (при необходимости)

	264
	GREEN LINE
	1К база MIX SYSTEM GL10 (солид/металлик/перламутр)
	База
	0.0875
	[1:1 (разбавитель)] разб GL1001 растворитель (ECO THINNER 1010): 100:100 (1:1)

	265
	GREEN LINE
	2К грунт-наполнитель SMART FILLER 3:1 (3 в 1)
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый] отв Отвердитель Smart Filler 3:1: 3:1; разб 2К Thinner: до 20%

	266
	GREEN LINE
	2К грунт-наполнитель SMART FILLER 3:1 (3 в 1)
	Втор. грунт WOW
	—
	[мокрый-по-мокрому (WOW)] отв Отвердитель Smart Filler 3:1: 3:1; разб 2К Thinner: до 35%

	267
	GREEN LINE
	2К грунт-наполнитель SMART FILLER 3:1 (3 в 1)
	Втор. грунт WOW
	—
	[грунт-изолятор] отв Отвердитель Smart Filler 3:1: 3:1; разб 2К Thinner: до 35%

	268
	GREEN LINE
	Универсальный грунт-наполнитель 3:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[3:1 + 5-10%] отв Отвердитель Universal Filler 3:1: 3:1; разб 2К Thinner: 5-10%

	269
	GREEN LINE
	2К антикоррозионный кислотный грунт 2:1
	Первичный грунт
	—
	[2:1 (100:50)] отв Отвердитель для антикоррозионного праймера: 2:1 (100:50)

	270
	GREEN LINE
	Высокоэластичная полиэфирная шпатлёвка для пластика PLASTIC PUTTY
	Шпатлёвка
	—
	отв Plastic Putty hardener: 2-5 частей на 100

	271
	GREEN LINE
	Полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном FIBER GLASS PUTTY
	Шпатлёвка
	—
	отв Universal Putty hardener: 2-5 частей на 100

	272
	GREEN LINE
	Полиэфирная шпатлёвка UNIVERSAL PUTTY
	Шпатлёвка
	—
	отв Universal Putty hardener: 2-5 частей на 100

	273
	INTERCOLOR
	2К HS наполнитель 4:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1] отв Отвердители 4CR 0407: 4:1

	274
	INTERCOLOR
	Универсальный наполнитель 4:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1] отв Отвердители 4CR 0407: 4:1

	275
	MAXYTON
	MAX-007 матовый 2К лак
	2К-лак
	—
	[3:1] отв MAX-0071/0072/0073 Fast/Medium/Slow Activator: 3:1

	276
	MAXYTON
	MAX-500 универсальный 2К лак
	2К-лак
	—
	[4:1] отв MAX-501/502/503 Fast/Medium/Slow Activator: 4:1

	277
	MAXYTON
	MAX-6000 HS высокоглянцевый 2К лак
	2К-лак
	—
	[2:1] отв MAX-6001/6002/6003 Fast/Standard/Slow Activator: 2:1

	278
	MAXYTON
	MAX-7500 HS Turbo Gloss (быстросохнущий лак)
	2К-лак
	—
	[2:1] отв MAX-7501/7502/7503 Fast/Medium/Slow Activator: 2:1

	279
	MAXYTON
	MAX-900 Super 2К лак
	2К-лак
	—
	[2:1] отв MAX-901/902/903 Fast/Standard/Slow Activator: 2:1

	280
	MAXYTON
	MAX-6520 2К конвертер (эмаль без лака)
	2К-эмаль
	—
	[50:50:0-10] отв PC-801 Fast / PC-802 Medium / PC-803 Slow Activator: 50 ч.; разб P-1/P-2 Reducer: 0-10 ч.

	281
	MAXYTON
	MAX-1K базовая краска (солид/металлик/перламутр)
	База
	—
	[1:1 с разбавителем] разб M-5 Fast / M-1/M-2 Standard/Slow / M-3 Extra Slow Reducer: 1:1

	282
	MAXYTON
	MAX-6450 1К лаковый грунт
	Втор. грунт WOW
	—
	[1:0,8-1] разб M-1 Premium Standard Reducer: 1 : 0,8-1

	283
	MAXYTON
	MAX-650 4:1 грунт-наполнитель (серый/чёрный/белый)
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + 20-30 ч. разбавителя] отв MAX-651 Fast / MAX-653 Medium / MAX-654 Slow Activator: 100:25 (4:1); разб M-1/M-2/M-3 Reducer: 20-30 ч. на 100 ч. основы

	284
	MOBIHEL
	2:1 бесцветный лак FG Anti-Scratch
	2К-лак
	—
	[2:1 + 10%] отв 2К отвердитель 8100 / 8150: 2:1; разб Разбавитель 2100/2500: 10%

	285
	MOBIHEL
	2:1 HS бесцветный лак DH (высокосухой)
	2К-лак
	—
	[HS 2:1] отв 2К HS отвердитель 4100 / 4300 / 4500: 2:1

	286
	MOBIHEL
	2:1 HS бесцветный лак FastDry
	2К-лак
	—
	[HS 2:1] отв 2К HS отвердитель 4100 / 4300: 2:1

	287
	MOBIHEL
	2К бесцветный лак 2:1 V5 AS
	2К-лак
	—
	[2:1] отв 2К отвердитель 7700 / 7750 / 7730: 2:1

	288
	MOBIHEL
	2К HS 2:1 бесцветный лак AS (анти-царапина)
	2К-лак
	—
	[2:1 + 10%] отв 2К отвердитель 8800 / 1100 / 1300 / 1500: 2:1; разб Разбавитель 2100/2300/2500: 10%

	289
	MOBIHEL
	2К HS бесцветный лак матовый low VOC
	2К-лак
	—
	[HS 3:1 + 30%] отв 2К HS отвердитель 4100 / 4300 / 4500: 3:1; разб Разбавитель 2100/2300/2500: 30%

	290
	MOBIHEL
	2К HS бесцветный лак матовый low VOC
	2К-лак
	—
	[MS 2:1 + 20%] отв 2К отвердитель 1100 / 1300 / 1500: 2:1; разб Разбавитель 2100/2300/2500: 20%

	291
	MOBIHEL
	Базовая эмаль MIX (металлик/солид)
	База
	—
	[разбавитель базы ок. 60%] разб Разбавитель для базы 3100/3300: ок. 60%

	292
	MOBIHEL
	1К грунт-наполнитель QDRY
	Втор. грунт WOW
	—
	[1К + 40-60% QDRY] разб MOBIHEL QDRY разбавитель: 40-60%

	293
	MOBIHEL
	2К HS 4:1 Компактпраймер (Low VOC / PLUS)
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + 10-15% (PLUS)] отв 2К отвердитель 700 / 750W / 700 PLUS / 750 PLUS: 4:1; разб 2К разбавитель 2100: 10-15%

	294
	MOBIHEL
	2К HS 4:1 Компактпраймер (Low VOC / PLUS)
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + 10% (Low VOC)] отв 2К отвердитель 700 / 750W: 4:1; разб 2К разбавитель 2100: 10%

	295
	MOBIHEL
	Грунт-наполнитель 2К HS 3:1 LOW VOC (W/W и универсальный)
	Втор. грунт WOW
	—
	отв 2К (3:1): 3:1

	296
	MOBIHEL
	Грунт-наполнитель DTM универсальный
	Втор. грунт WOW
	—
	[3:1 + 10-15% (универсальный)] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 10-15%

	297
	MOBIHEL
	Грунт-наполнитель DTM универсальный
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW 3:1 + 30-35%] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 30-35%

	298
	MOBIHEL
	Грунт-наполнитель DTM универсальный
	Втор. грунт WOW
	—
	[пластик WOW 3:1 + 30% Aditiv W/W + 10-20%] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 10-20%

	299
	MOBIHEL
	Грунт-наполнитель DTM универсальный
	Втор. грунт WOW
	—
	[пластик со шлифованием 3:1 + 30% Aditiv W/W + 5-10%] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 5-10%

	300
	MOBIHEL
	HS грунт-наполнитель AirDry
	Втор. грунт WOW
	—
	[2:1 + 30% AirDry Filler Activator] отв Отвердитель для грунта-наполнителя AirDry / AirDry Filler Activator: 2:1 + 30%

	301
	MOBIHEL
	HS грунт-наполнитель AirDry
	Втор. грунт WOW
	—
	[5:1 + 10% (большие поверхности)] отв Отвердитель для грунта-наполнителя AirDry: 5:1; разб 2К разбавитель 2100: 10%

	302
	MOBIHEL
	HS грунт-наполнитель AirDry
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + 10% (отв. HS 4100)] отв 2К HS отвердитель 4100: 4:1; разб 2К разбавитель 2100: 10%

	303
	MOBIHEL
	HS грунт-наполнитель AirDry
	Втор. грунт WOW
	—
	[3:1 + 5% (отв. 700)] отв 2К отвердитель 700: 3:1; разб 2К разбавитель 2100: 5%

	304
	MOBIHEL
	1К праймер low VOC
	Первичный грунт
	—
	[1К + 20-30%] разб Разбавитель 2100/2300/2500: 20-30%

	305
	MOBIHEL
	Шпатлевка мягкая универсальная SOFT UNI
	Шпатлёвка
	—
	отв BP отвердитель: 2 г на 100 г

	306
	MOBIHEL
	Шпатлевка со стеклянными волокнами
	Шпатлёвка
	—
	отв BP отвердитель: 2 г на 100 г

	307
	NORMEX
	VHS-455 2K-HS прозрачный лак
	2К-лак
	0.1081
	[2:1] отв 2К-отвердитель Normex: 2:1

	308
	NORMEX
	151 2K-HS порозаполнитель (грунт-наполнитель)
	Втор. грунт WOW
	0.4611
	[5:1 + 20-30% разбавителя] отв 2К-отвердитель для порозаполнителя Normex: 5:1; разб 2К-разбавитель Normex: 20-30%

	309
	NORMEX
	EP грунт-наполнитель (эпоксидный)
	Первичный грунт
	0.0625
	[3:1 шлифуемый наполнитель +20%] отв EP активатор Normex: 3:1; разб 2К-разбавитель Normex: 20%

	310
	NORMEX
	EP грунт-наполнитель (эпоксидный)
	Первичный грунт
	0.0625
	[3:1 WOW (мокрый по мокрому) +30%] отв EP активатор Normex: 3:1; разб 2К-разбавитель Normex: 30%

	311
	ONWINGS
	138 производственный 2К лак
	2К-лак
	—
	[2:1] отв A139F/139/19S: 2:1:0,1-0,4 (100:50:5-20)

	312
	ONWINGS
	A770 супербыстрый лак 4:1
	2К-лак
	—
	[4:1 SRS] отв A707/A707S: 4:1:0-0,4 (100:25:0-25)

	313
	ONWINGS
	A850 атмосферостойкий лак 2:1
	2К-лак
	—
	[2:1] отв A801/802/803: 2:1:0,1-0,4 (100:50:5-20); разб A810/811/812 Reducer: 0,1-0,4 (100:5-20)

	314
	ONWINGS
	A852 MS лак 2:1
	2К-лак
	—
	[2:1] отв A801/802/803: 2:1:0,1-0,4 (100:50:5-20)

	315
	ONWINGS
	A853 MS лак против выкипания растворителя 2:1
	2К-лак
	—
	[2:1] отв A801/802/803: 2:1:0,3-0,5 (100:50:15-25)

	316
	ONWINGS
	A857 Low VOC HS лак 2:1
	2К-лак
	—
	[2:1 Low VOC HS] отв A804: 2:1:0,2-0,4 (100:50:10-20)

	317
	ONWINGS
	A867 матовый лак
	2К-лак
	—
	[3:1 матовый] отв A801/802/803: 3:1:0,6-0,8 (100:33:20-25)

	318
	ONWINGS
	2К тонеры серии S
	2К-эмаль
	—
	[2:1] отв A801/802/803 Hardener: 2:1:0,2-0,6 (100:50:10-30)

	319
	ONWINGS
	1К базовые тонеры серий M/P (колеровочная система)
	База
	—
	[1:0,6-0,8] разб A810/A811/A812 Reducer: 1:0,6-0,8 (по объёму/весу)

	320
	ONWINGS
	Грунт-наполнитель A8833 / колеруемый A8830-8832
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый] отв A801/802/803: шлифуемый 3:1:1 (100:20:20)

	321
	ONWINGS
	Грунт-наполнитель A8833 / колеруемый A8830-8832
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW] отв A801/802/803 / A8809: WOW 3:1:2 (100:20:40)

	322
	ONWINGS
	A830 1К нитро-наполнитель
	Втор. грунт WOW
	—
	[1К + разбавитель] разб A810/811/812 Reducer: 1:0,4-0,55

	323
	ONWINGS
	A831 универсальный грунт-наполнитель 4:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1] отв A801/802/803: 4:1

	324
	ONWINGS
	A846 грунт «мокрый по мокрому»
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW] отв A801/802/803: WOW 3:1:2 (100:20:40)

	325
	ONWINGS
	A846 грунт «мокрый по мокрому»
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый] отв A801/802/803: шлифуемый 3:1:1 (100:20:20)

	326
	ONWINGS
	TDM39 HS грунт-наполнитель высокой наполняемости
	Втор. грунт WOW
	—
	[HS 5:1] отв A801/802/803: 5:1:0,25-0,5 (100:12,5:3-7)

	327
	ONWINGS
	A8402 wash-праймер 1К
	Первичный грунт
	—
	[1К + A8117] разб A8117: 1:1-1,2

	328
	ONWINGS
	A844 эпоксидный грунт 5:1
	Первичный грунт
	—
	[5:1 эпоксидный] отв A891: 5:1; разб A892 / A810/811/812: 1-1,5 (100:25-37,5)

	329
	PROFI LINE
	Лак прозрачный HS
	2К-лак
	—
	[2:1 + до 20%] отв Отвердитель HS (7105005/7125005): 2:1; разб Универсальный растворитель 3045905: до 20%

	330
	PROFI LINE
	Лак прозрачный HS Brilliant
	2К-лак
	0.1288
	[2:1 + 10-15%] отв Отвердитель HS Brilliant (7405003/7425003): 2:1; разб Универсальный растворитель (3045905): 10-15%

	331
	PROFI LINE
	Лак прозрачный HS Crystal Plus
	2К-лак
	—
	[2:1 + 5%] отв Отвердитель HS Crystal Plus: 2:1; разб Универсальный растворитель 3045905: 0-5%

	332
	PROFI LINE
	Лак прозрачный Majestic
	2К-лак
	0.1070
	[2:1 без разбавителя] отв Отвердитель Majestic (6090500/6092500): 2:1

	333
	PROFI LINE
	Лак прозрачный Prestige
	2К-лак
	0.1245
	[2:1 + 0-10%] отв Отвердитель Prestige (6070500/6072500): 2:1; разб Растворитель универсальный: 0-10%

	334
	PROFI LINE
	Лак прозрачный UHS
	2К-лак
	0.1139
	[стандартный отвердитель] отв Отвердитель UHS стандартный (6061000): 2:1

	335
	PROFI LINE
	Лак прозрачный UHS
	2К-лак
	0.1139
	[медленный отвердитель] отв Отвердитель UHS медленный (6081000): 2:1

	336
	PROFI LINE
	Компоненты базовых красок Color Mix
	База
	0.2086
	[разбавление для базовых красок] разб Растворители для базовых красок (3045900/3045903): 50-70%

	337
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» Plus 4:1
	Втор. грунт WOW
	0.0659
	[металл: 4:1 + 0-10%] отв Отвердитель для грунта-наполнителя WOW Plus 4:1 (4400900): 4:1; разб Растворитель универсальный Original WR (3045905): 0-10%

	338
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» Plus 4:1
	Втор. грунт WOW
	0.0659
	[пластик: 4:1 + 10% 1К грунта] отв Отвердитель для грунта-наполнителя WOW Plus 4:1 (4400900): 4:1

	339
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому»
	Втор. грунт WOW
	0.1312
	[WOW] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4501000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 15-20%

	340
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому»
	Втор. грунт WOW
	0.1312
	[с промежуточным шлифованием] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4501000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 15%

	341
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель 3:1 Wet-on-Wet (премиум)
	Втор. грунт WOW
	0.0525
	[WOW 3:1:(0-0.5)] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4801000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 0-0.5

	342
	PROFI LINE
	Наполнитель универсальный 5:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW 60-180 мкм: 5:1 + 5-10%] отв Отвердитель для наполнителя 5:1 (7202005/7207005): 5:1; разб Растворитель для наполнителя 5:1 (7201005): 5-10%

	343
	PROFI LINE
	Наполнитель универсальный 5:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый, металл: 5:1 + 35%] отв Отвердитель для наполнителя 5:1 (7202005/7207005): 5:1; разб Растворитель для наполнителя 5:1 (7201005): 35%

	344
	PROFI LINE
	Наполнитель универсальный 5:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый, пластик: 5:1 + 20% пластификатора + 15-20%] отв Отвердитель для наполнителя 5:1 (7202005/7207005): 5:1; разб Растворитель для наполнителя 5:1 (7201005): 15-20%; пласт Пластификатор для пластиков (7101000): 20%

	345
	PROFI LINE
	Грунт 2K протравливающий (Wash Primer)
	Первичный грунт
	0.1576
	[2:1 с активатором] отв Активатор для 2K Etch Primer (3045946): 2:1

	346
	PROFI LINE
	Грунт эпоксидный
	Первичный грунт
	0.1053
	[2:1 + 10-25%] отв Отвердитель для эпоксидного грунта (3045971): 2:1; разб Растворитель универсальный: 10-25%

	347
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому»
	Шлиф. наполнитель
	0.2625
	[с промежуточным шлифованием] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4501000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 15%

	348
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому»
	Шлиф. наполнитель
	0.2625
	[WOW] отв Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 WOW (4501000): 3:1; разб Растворитель универсальный: 15-20%

	349
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель универсальный шлифуемый Premium 4:1
	Шлиф. наполнитель
	0.6222
	[4:1 + 10-25%] отв Отвердитель для грунта-наполнителя шлифуемого Premium 4:1 (7108754): 4:1; разб Растворитель универсальный: 10-25%

	350
	PROFI LINE
	Грунт-наполнитель шлифуемый 4:1
	Шлиф. наполнитель
	0.9143
	[4:1 + 0-10%] отв Отвердитель для грунта-наполнителя шлифуемого 4:1 (7301000/7300250): 4:1; разб Растворитель универсальный Original WR (3045905): 0-10%

	351
	PROFI LINE
	Шпатлевка для пластика
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	352
	PROFI LINE
	Шпатлёвка полиэфирная многоцелевая
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	353
	PROFI LINE
	Шпатлёвка полиэфирная наполняющая
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	354
	PROFI LINE
	Шпатлёвка полиэфирная по пластику
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	355
	PROFI LINE
	Шпатлёвка полиэфирная с алюминием
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	356
	PROFI LINE
	Шпатлёвка полиэфирная с углеволокном
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	357
	PROFI LINE
	Шпатлёвка полиэфирная со стекловолокном
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	358
	PROFI LINE
	Шпатлёвка полиэфирная Alu
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO (P): 2-3%

	359
	PROFI LINE
	Шпатлевка полиэфирная Carbon
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	360
	PROFI LINE
	Шпатлевка полиэфирная Multi New Quality
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	361
	PROFI LINE
	Шпатлевка полиэфирная Soft New Quality
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	362
	PROFI LINE
	Шпатлевка полиэфирная Ultra Soft
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 1-3%

	363
	PROFI LINE
	Шпатлевка со стекловолокном Glas & Soft
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2-3%

	364
	PROFIX
	2К лак CP 1500 (2K MS 2:1)
	2К-лак
	—
	[MS 2:1] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10%

	365
	PROFIX
	2К лак CP 1500 (2K MS 2:1)
	2К-лак
	—
	[быстрый отвердитель CP 282 <15°C] отв CP 282: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10%

	366
	PROFIX
	2К лак CP 1500 (2K MS 2:1)
	2К-лак
	—
	[медленный отвердитель CP 286 >25°C] отв CP 286: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10%

	367
	PROFIX
	2К лак CP 1800 Rocket Clear
	2К-лак
	—
	[Rocket 2:1] отв CP 269: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10-20%

	368
	PROFIX
	2К лак CP 2008 (Low VOC)
	2К-лак
	—
	[2K HS 2:1] отв CP 208: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 2.5-10%

	369
	PROFIX
	2К лак CP 2008 (Low VOC)
	2К-лак
	—
	[быстрый отвердитель CP 208 Fast <15°C] отв CP 208 Fast: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 2.5-10%

	370
	PROFIX
	2К лак CP 2008 (Low VOC)
	2К-лак
	—
	[медленный отвердитель CP 208 Slow >25°C] отв CP 208 Slow: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 2.5-10%

	371
	PROFIX
	2К лак CP 2014
	2К-лак
	—
	[UHS 4:1] отв CP 3014: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 5-10%

	372
	PROFIX
	2К лак CP 2014
	2К-лак
	—
	[быстрый отвердитель CP 3214 <15°C] отв CP 3214: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 5-10%

	373
	PROFIX
	2К лак CP 2014
	2К-лак
	—
	[медленный отвердитель CP 3114 >25°C] отв CP 3114: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 5-10%

	374
	PROFIX
	2К лак CP 2015
	2К-лак
	—
	[2K HS 2:1] отв CP 3015: 2:1

	375
	PROFIX
	2К лак CP 2016 (VHS)
	2К-лак
	—
	[VHS 4:1] отв CP 3016: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 0-10%

	376
	PROFIX
	2К лак CP 2016 (VHS)
	2К-лак
	—
	[быстрый отвердитель CP 3216] отв CP 3216: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 0-10%

	377
	PROFIX
	2К лак CP 400
	2К-лак
	—
	[2K 2:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10%

	378
	PROFIX
	2К лак CP 500
	2К-лак
	—
	[2K 2:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10%

	379
	PROFIX
	2К лак MAX Clear Classic (2K HS 2:1)
	2К-лак
	—
	[2K HS 2:1] отв MAX Multi HS: 2:1

	380
	PROFIX
	2К лак MAX Clear Flow HS
	2К-лак
	—
	[2K HS 2:1] отв MAX Multi: 2:1

	381
	PROFIX
	Матовый 2К лак CM 10
	2К-лак
	—
	[2K MS 2:1 (100% CM 10, полный мат)] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20%

	382
	PROFIX
	Матовый 2К лак CM 10
	2К-лак
	—
	[2:1 с CP 1500 (75/25, средний мат)] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20%

	383
	PROFIX
	Матовый 2К лак CM 10
	2К-лак
	—
	[2:1 с CP 1500 (50/50, полумат)] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20%

	384
	PROFIX
	Матовый 2К лак CM 10
	2К-лак
	—
	[2:1 с CP 1500 (25/75, полуглянец)] отв CP 285: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20%

	385
	PROFIX
	2К полиуретановая эмаль BODY GUARD
	2К-эмаль
	—
	[BLACK 3:1] отв Body Guard Hardener: 3:1; разб CP 040/CP 070/CP 075: 0-40%

	386
	PROFIX
	2К полиуретановая эмаль BODY GUARD
	2К-эмаль
	—
	[TRANSPARENT 3:1 (с колером ACRYL/LV CRYL/Simplex)] отв Body Guard Hardener: 3:1; разб CP 040/CP 070/CP 075: 0-40%

	387
	PROFIX
	2К акриловая колеровочная система ACRYL (23 цвета)
	База
	—
	[2K MS 2:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10-20%

	388
	PROFIX
	2К акриловая система LV CRYL (для коммерческого транспорта)
	База
	—
	[2K 2:1] отв C85H/C86H: 2:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10-20%

	389
	PROFIX
	Водоразбавляемая база A2G (64+ тонеров)
	База
	—
	[солид 5%] разб CP 010: 5%

	390
	PROFIX
	Водоразбавляемая база A2G (64+ тонеров)
	База
	—
	[эффект 10-15%] разб CP 010: 10-15%

	391
	PROFIX
	Колеровочная система KAR-BON
	База
	—
	[1K 2:1] разб CP 048/CP 055/CP 078: 2:1

	392
	PROFIX
	2К акриловый грунт CP 375 SWIFT
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый 4:1] отв CP 218/CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10%

	393
	PROFIX
	2К акриловый грунт CP 375 SWIFT
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW 4:1] отв CP 218/CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 30-40%

	394
	PROFIX
	2К акриловый грунт-наполнитель MAX HB Filler (4:1)
	Втор. грунт WOW
	—
	[2K HS 4:1] отв MAX Multi HS Hardener: 4:1

	395
	PROFIX
	2К акриловый грунт-праймер CP 365
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 15-20%

	396
	PROFIX
	2К акриловый грунт-праймер CP 365
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 30-40%

	397
	PROFIX
	2К грунт CP 385 (WOW для баз)
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 40-50%

	398
	PROFIX
	2К грунт CP 388 High-Build
	Втор. грунт WOW
	—
	[5:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 5:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20-25%

	399
	PROFIX
	2К грунт CP 394 (покрывной+наполняющий)
	Втор. грунт WOW
	—
	[покрывной 1:1] отв CP 294: 1:1

	400
	PROFIX
	2К грунт CP 394 (покрывной+наполняющий)
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW/изолирующий 1:1] отв CP 294: 1:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10-30%

	401
	PROFIX
	2К грунт-наполнитель CP 399 MixIT
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 10%

	402
	PROFIX
	2К грунт-наполнитель CP 399 MixIT
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 20-30%

	403
	PROFIX
	2К изолирующий грунт CP 363
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW 4:1] отв CP 282/CP 285/CP 286: 4:1; разб CP 040/CP 070/CP 055/CP 075: 30%

	404
	PROFIX
	2К грунт CP 595 (антикоррозионный, 1 слой)
	Первичный грунт
	—
	[2K 2:1 WOW] отв CP 245: 2:1

	405
	PROFIX
	2К грунт DTM CP 370 (прямо на металл)
	Первичный грунт
	—
	[полусатин ACRYL+CP370 70:30] отв CP 285: 25:100 (4:1); разб CP 040/CP 070/CP 075: 15-25%

	406
	PROFIX
	2К грунт DTM CP 370 (прямо на металл)
	Первичный грунт
	—
	[сатин ACRYL+CP370 50:50] отв CP 285: 25:100 (4:1); разб CP 040/CP 070/CP 075: 15-25%

	407
	PROFIX
	2К грунт DTM CP 370 (прямо на металл)
	Первичный грунт
	—
	[сатин ACRYL+CP370 50:50, быстрый CP 282 <15°C] отв CP 282: 25:100 (4:1); разб CP 040/CP 070/CP 075: 15-25%

	408
	PROFIX
	2К грунт DTM CP 370 (прямо на металл)
	Первичный грунт
	—
	[сатин ACRYL+CP370 50:50, медленный CP 286 >25°C] отв CP 286: 25:100 (4:1); разб CP 040/CP 070/CP 075: 15-25%

	409
	PROFIX
	2К эпоксидный грунт MAX EPO Primer (2:1)
	Первичный грунт
	—
	[2K HS 2:1] отв MAX EPO Hardener: 2:1

	410
	PROFIX
	Полиэфирная шпатлёвка с алюминием CP 335 Metallic
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2% (40 г на 2 кг)

	411
	PROFIX
	Полиэфирная шпатлёвка CP 333 Universal
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2% (40 г на 2 кг)

	412
	RADEX
	2К акриловый прозрачный лак HS
	2К-лак
	0.1925
	[с разбавителем 2:1 + 10%] отв Отвердитель VC 30: 2:1; разб Разбавитель: 10%

	413
	RADEX
	2К акриловый прозрачный лак HS
	2К-лак
	0.1925
	[без разбавителя 2:1] отв Отвердитель VC 30: 2:1

	414
	RADEX
	2К акриловый прозрачный лак HS (арт. 810004/810007)
	2К-лак
	0.1750
	[2:1 + 10%] отв HARDENER Standard (810160) / VC 30 / VC 10: 2:1; разб Разбавитель AT30 (820130) / AT10 (820110): 10%

	415
	RADEX
	2К акриловый прозрачный лак UHS
	2К-лак
	0.1541
	[2:1] отв Отвердитель для 2K UHS лака (810150/810158): 2:1

	416
	RADEX
	2К акриловый прозрачный лак VHS
	2К-лак
	0.1273
	[2:1] отв Отвердитель VHR15 (881201): 2:1

	417
	RADEX
	2К грунт-наполнитель EVO 4:1 HS
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 +10% AT10] отв Отвердитель VP 30: 4:1; разб Разбавитель AT 10: 10%

	418
	RADEX
	2К грунт-наполнитель EVO 4:1 HS
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 +20% AT10] отв Отвердитель VP 30: 4:1; разб Разбавитель AT 10: 20%

	419
	RADEX
	2К грунт-наполнитель EVO 4:1 HS
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 +20% Non Stop] отв Отвердитель VP 30: 4:1

	420
	RADEX
	2К грунт-наполнитель EVO 4:1 HS
	Втор. грунт WOW
	—
	[3:1 +10% AT10 +20% Non Stop] отв Отвердитель VP 30: 3:1; разб Разбавитель AT 10: 10%

	421
	RADEX
	2К грунт-наполнитель MULTI BUILD 4:1 HS
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + 15-17%] отв Отвердитель для MULTI BUILD (800152): 4:1; разб Разбавитель универсальный: 15-17%

	422
	RADEX
	2К грунт-наполнитель PRIMER&FILLER 4:1 HS
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + 10-20%] отв Отвердитель для PRIMER&FILLER (800150): 4:1; разб Разбавитель универсальный: 10-20%

	423
	RADEX
	2К грунт-наполнитель PRIMER&FILLER VHS 4:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + 5-15%] отв Отвердитель для PRIMER&FILLER VHS 4:1 (810159): 4:1; разб Разбавитель: 5-15%

	424
	RADEX
	2К антикоррозийный эпоксидный грунт EP
	Первичный грунт
	0.1500
	[2:1 + до 25% разбавителя] отв Отвердитель EP (800100): 2:1; разб Разбавитель: до 25%

	425
	RADEX
	2К кислотный протравливающий грунт CR+
	Первичный грунт
	0.1459
	[2:1 с активатором] отв Активатор CR+ (800051): 2:1

	426
	RADEX
	2К протравливающий кислотоотверждаемый грунт CR
	Первичный грунт
	0.1458
	[1:1 с активатором] отв Активатор CR (800050): 1:1

	427
	RADEX
	1К грунт-наполнитель по пластику Plastic Primer & Filler
	Пласт. грунт втор.
	0.2377
	[1К + 40-50% разбавителя] разб RADEX разбавитель универсальный: 40-50%

	428
	RADEX
	2К грунт-наполнитель VHS 4:1
	Шлиф. наполнитель
	0.2800
	[4:1] отв Отвердитель VPR для VHS 4:1 (800727): 4:1

	429
	REIZ
	Базовые автомобильные краски REIZ
	База
	0.2333
	[1:1 с растворителем C.A.R.FIT] разб C.A.R.FIT (Арт. 7-650-5000): 1:1

	430
	SHIN EZ
	2К высокоглянцевый лак Clear V2T
	2К-лак
	—
	[2:1] отв Отвердитель Shin EZ 2K (A381-0018): 2:1

	431
	SHIN EZ
	2К высокоскоростной лак Retan PG ECO Clear HS Q
	2К-лак
	—
	[2:1 + разбавитель] отв Отвердитель Retan PG ECO HS Clear Q (A381-012L77): 2:1; разб Shin EZ Thinner: 20-30%

	432
	SHIN EZ
	Базовая эмаль Shin EZ (солид/металлик/перламутр)
	База
	—
	[1:1] разб Разбавитель Shin EZ: 1:1

	433
	SHIN EZ
	Базовая эмаль Shin EZ (солид/металлик/перламутр)
	База
	—
	[Металлик + Binder 0089] разб Разбавитель Shin EZ: 1:1

	434
	SHIN EZ
	Протравливающий антикоррозионный грунт Metalact H-15
	Первичный грунт
	—
	[Протравливающий] разб Shin EZ 2K Thinner: 80-100%

	435
	SHIN EZ
	Шпатлёвка 2К полиэфирная
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: по TDS

	436
	SPIES HECKER
	Матовый покровный лак 8085
	2К-лак
	0.1833
	[HS 3:1] отв Permasolid HS 3310/3315: 3:1; разб Permacron: 25%

	437
	SPIES HECKER
	Матовый покровный лак 8085
	2К-лак
	0.1833
	[VHS 5:1] отв Permasolid VHS 3230/3240: 5:1; разб Permacron: 30%

	438
	SPIES HECKER
	HS Покровный лак 8007 (стандартный)
	2К-лак
	0.1711
	[HS 2:1] отв Permasolid HS 3008: 2:1

	439
	SPIES HECKER
	HS Покровный лак 8030
	2К-лак
	0.1556
	[HS 2:1] отв Permasolid HS 3307/3309/3310/3315: 2:1; разб Permacron: не требуется

	440
	SPIES HECKER
	HS Покровный лак 8030
	2К-лак
	0.1556
	[VHS 3:1] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 3:1; разб Permacron: 12,5-15%

	441
	SPIES HECKER
	HS Покровный лак 8034
	2К-лак
	0.1621
	[VHS 3:1 + добавка 9034] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 3:1; разб Permasolid добавка 9034: 5%

	442
	SPIES HECKER
	HS Diamond Покровный лак 8450
	2К-лак
	0.1454
	[VHS 3:1] отв Permasolid VHS 3240: 3:1

	443
	SPIES HECKER
	HS Optimum Plus Покровный лак 8650
	2К-лак
	0.1631
	[VHS 3:1 + 10%] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 3:1; разб Permacron: 10%

	444
	SPIES HECKER
	HS Speed Покровный лак 8800
	2К-лак
	0.2211
	[VHS Speed 2:1] отв Permasolid VHS Speed 3251: 2:1

	445
	SPIES HECKER
	MS Optiflex Покровный лак 8045
	2К-лак
	0.2026
	[MS 2:1] отв Permacron MS Express 3333/3344/3355: 2:1; разб Permacron: не требуется

	446
	SPIES HECKER
	MS Optiflex Покровный лак 8045
	2К-лак
	0.2026
	[HS 3:1] отв Permasolid HS 3307/3309/3310/3315: 3:1; разб Permacron: 10%

	447
	SPIES HECKER
	Базовые краски серии 293 (сольвентные)
	База
	0.2269
	[Supercryl 1:0,65] разб Permacron Supercryl 3054/3055/3056: 1:0.65

	448
	SPIES HECKER
	Базовые краски серии 295 (перламутр)
	База
	0.2269
	[Supercryl 1:0,65] разб Permacron Supercryl 3054/3055/3056: 1:0.65

	449
	SPIES HECKER
	HS Изолирующий наполнитель 5185 (прозрачный)
	Втор. грунт WOW
	0.0437
	[VHS 3:1 + 35%] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 3:1; разб Permacron: 35%

	450
	SPIES HECKER
	1:1 Грунт протравливающий 4075
	Первичный грунт
	0.0667
	[1:1 с активатором] отв Priomat активатор адгезии 4076: 1:1

	451
	SPIES HECKER
	1K Грунт протравливающий 4085
	Первичный грунт
	0.1237
	[2:1 с разбавителем] разб Permacron: 2:1

	452
	SPIES HECKER
	EP Грунт-наполнитель 4500 (эпоксидный)
	Первичный грунт
	0.0688
	[EP 3:1 + 30%] отв Permasolid EP 4501: 3:1; разб Permacron 3380/3364/3365: 25-30%

	453
	SPIES HECKER
	1:1 Грунт-наполнитель для пластиков 3300
	Пласт. грунт втор.
	0.1730
	[1:1] отв Permacron отвердитель 3301: 1:1

	454
	SPIES HECKER
	HS Premium Наполнитель 5310
	Шлиф. наполнитель
	0.3500
	[HS 4:1] отв Permasolid HS 3307/3309/3310/3315: 4:1

	455
	SPIES HECKER
	HS Premium Наполнитель 5310
	Шлиф. наполнитель
	0.3500
	[VHS 7:1 + 10%] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 7:1; разб Permacron: 10%

	456
	SPIES HECKER
	HS Premium Наполнитель 5310
	Шлиф. наполнитель
	0.3500
	[HS 3:1 пластификация] отв Permasolid HS 3307/3309/3310/3315: 3:1; пласт Permasolid пластификатор 9050: 15%

	457
	SPIES HECKER
	HS Premium Наполнитель 5310
	Шлиф. наполнитель
	0.3500
	[VHS 4:1 пластификация] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 4:1; разб Permacron: 5%; пласт Permasolid пластификатор 9050: 15%

	458
	SPIES HECKER
	HS Vario Грунт-наполнитель 5340
	Шлиф. наполнитель
	0.2333
	[HS 3:1 шлифуемый] отв Permasolid HS 3309/3310/3315: 3:1; разб Permacron: 10%

	459
	SPIES HECKER
	HS Vario Грунт-наполнитель 5340
	Шлиф. наполнитель
	0.2333
	[VHS 5:1 шлифуемый] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 5:1; разб Permacron: 20%

	460
	SPIES HECKER
	HS Vario Грунт-наполнитель 5340
	Шлиф. наполнитель
	0.2333
	[HS 3:1 WOW металл] отв Permasolid HS 3309/3310/3315: 3:1; разб Permacron: 20%

	461
	SPIES HECKER
	HS Vario Грунт-наполнитель 5340
	Шлиф. наполнитель
	0.2333
	[VHS 5:1 WOW металл] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 5:1; разб Permacron: 30%

	462
	SPIES HECKER
	HS Vario Грунт-наполнитель 5340
	Шлиф. наполнитель
	0.2333
	[HS 3:1 WOW пластик] отв Permasolid HS 3309/3310/3315: 3:1; пласт Permasolid пластификатор 9060: 30%

	463
	SPIES HECKER
	HS Vario Грунт-наполнитель 5340
	Шлиф. наполнитель
	0.2333
	[VHS 5:1 WOW пластик] отв Permasolid VHS 3220/3230/3240: 5:1; пласт Permasolid пластификатор 9060: 40%

	464
	SPIES HECKER
	Permacron Шпатлевка 2025
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2%

	465
	SPIES HECKER
	Raderal Шпатлевка жидкая 3508
	Шпатлёвка
	—
	отв Raderal 9520: 5%

	466
	SPIES HECKER
	Raderal Шпатлевка стекловолокнистая 2507
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 1-2%

	467
	SPIES HECKER
	Raderal Шпатлевка тонкая 0911
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2%

	468
	SPIES HECKER
	Raderal IR Premium Шпатлевка 2035
	Шпатлёвка
	—
	отв BPO: 2%

	469
	STANDOX
	2.1 лак PFC 20 (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[PF 2:1 (VOC)] отв Standox PF Hardeners (PFH 15-25, PFH 25-30, PFH 30-35): 2:1; разб Standox PF Thinner (16215) или PF Fast Dry Agent (16219): 15%

	470
	STANDOX
	2.1 лак PFC 20 (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[US National Rule 3:2] отв Standox 2K Hardeners: 3:2; разб Standox 2K Thinners: 5-15%

	471
	STANDOX
	2.1 лак PFC 20 (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[пластифицированный] отв Standox PF Hardener: 2:1; разб Standox PF Thinner: +15%; пласт Standox 2K Plasticiser: +10-15%

	472
	STANDOX
	2.1 лак PFC 30 (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[PF 2:1 (VOC)] отв Standox PF Hardeners (PFH 15-25, PFH 25-30, PFH 30-35): 2:1; разб Standox PF Thinner (16215) или PF Fast Dry Agent (16219): 5%

	473
	STANDOX
	2.1 лак PFC 30 (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[пластифицированный] отв Standox PF Hardener: 2:1; разб Standox PF Thinner: 10%; пласт Standox 2K Plasticiser: +10-15%

	474
	STANDOX
	2.1 лак PFC 30 (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[SR Additive 1.5:1] отв Standox PFH Hardeners (16212, 16213, 16214): 1.5:1; разб Standox PF Thinner (16215): +5%

	475
	STANDOX
	2К лак 15-60 Plus (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[2:1 (стандарт)] отв Standox 2K Hardeners (05-15, 15-25, 20-30, 25-40, 30-45): 2:1; разб Standox 2K Thinners (10-20, 15-25, 25-35, 35-40): до 5%

	476
	STANDOX
	2К лак 15-60 Plus (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[2.1 Hardener 2:1 (CA 4.5 lbs/gal)] отв Standox 2.1 Hardeners: 2:1; разб Standox 2.1 Thinners: до вязкости

	477
	STANDOX
	2К лак 15-60 Plus (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[пластифицированный] отв Standox 2K Hardeners: 2:1; пласт Standox 2K Plasticiser (15260): +15% (до 30%)

	478
	STANDOX
	2К лак VOC Platinum Clear (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[VOC Platinum 3:1] отв Standox VOC Platinum Hardener (16162): 3:1

	479
	STANDOX
	2К лак VOC Platinum Clear (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[2.1 Hardener 2:1 (VOC-лимиты 4.5/3.5 lbs/gal)] отв Standox 2.1 Hardeners: 2:1

	480
	STANDOX
	2К Premium лак (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[2:1 (стандарт)] отв Standox 2K Hardeners: 2:1; разб Standox 2K Thinners: 0-5% (до 10% для лимитов 5.0 lbs/gal)

	481
	STANDOX
	2К Premium лак (Standocryl)
	2К-лак
	—
	[пластифицированный] отв Standox 2K Hardeners: 2:1; пласт Standox 2K Plasticiser (15260): +15% (до 30% для гибких деталей)

	482
	STANDOX
	Матовый 2К лак Super Matt K9150 / Satin Gloss K9140
	2К-лак
	0.2521
	[Standard (по массе 100:26.6:8.3)] отв Standox Hardener VOC 20-25 (16187) / VOC Platinum Hardener (16162): 26.6 г на 100 г; разб Standox 2K Thinner T 25-35 (11484): 8.3 г на 100 г

	483
	STANDOX
	Матовый 2К лак Super Matt K9150 / Satin Gloss K9140
	2К-лак
	0.2521
	[Low Side Gloss (16205 + K9140)] отв Standox Hardener VOC 20-25 (16187) / VOC Platinum Hardener (16162): 26.6 г на 100 г; разб Standox 2K Thinner T 25-35 (11484): 8.3 г на 100 г

	484
	STANDOX
	Производственный 2К лак PFC Air Dry (Standocryl)
	2К-лак
	0.2828
	[VOC (regulated) 4:1] отв Standox PF Hardeners (PFH 15-25, PFH 25-30, PFH 30-35): 4:1; разб Standox PF Thinner (16215) или PF Fast Dry Agent (16219): 20%

	485
	STANDOX
	Производственный 2К лак PFC Air Dry (Standocryl)
	2К-лак
	0.2651
	[US National Rule 3:1] отв Standox 2K Hardeners: 3:1; разб Standox 2K Thinner или 2K Fast Dry Additive (16169): 20%

	486
	STANDOX
	Производственный 2К лак PFC Air Dry (Standocryl)
	2К-лак
	0.2619
	[пластифицированный 4:1 (VOC)] отв Standox PF Hardener: 4:1; разб Standox PF Thinner: +20%; пласт Standox 2K Plasticiser: +10%

	487
	STANDOX
	Производственный 2К лак PFC Air Dry (Standocryl)
	2К-лак
	0.2467
	[пластифицированный 3:1 (US)] отв Standox 2K Hardener: 3:1; разб Standox 2K Thinner: +20%; пласт Standox 2K Plasticiser: +10%

	488
	STANDOX
	База Standoblue (Mix 130 Silk Silver)
	База
	—
	[50% Viscosity Adjuster] разб Standoblue Viscosity Adjuster (19302): 50%

	489
	STANDOX
	Базовая краска Standox (MSB-система)
	База
	0.2179
	[стандарт 50% MSB Thinner] разб Standox MSB Thinner: 50%

	490
	STANDOX
	Базовая краска Standox (MSB-система)
	База
	0.1896
	[2K Hardener 15% (OEM-одобрения, >1.6 mil)] отв Standox 2K Hardeners: 15%; разб Standox MSB Thinners: 30-40%

	491
	STANDOX
	Базовая краска Standox (MSB-система)
	База
	0.1981
	[PF Hardener 10%] отв Standox PF Hardeners: 10%; разб Standox MSB Thinners: 40%

	492
	STANDOX
	Водоразбавляемая база Standoblue
	База
	0.1182
	[Solid Colors 10-20% VA] разб Standoblue Viscosity Adjuster (19302/19303/19304): 10-20%

	493
	STANDOX
	Водоразбавляемая база Standoblue
	База
	0.1182
	[Effect Colors 20-30% VA] разб Standoblue Viscosity Adjuster (19302/19303/19304): 20-30%

	494
	STANDOX
	Водоразбавляемая база Standoblue
	База
	0.1182
	[Effect Blending (4:1 Color Blend)] разб Standoblue Viscosity Adjuster: 20-30%

	495
	STANDOX
	Водоразбавляемая база Standoblue
	База
	0.1125
	[Multi-Stage / Two-Toning Solid (+5% Hardener)] отв Standoblue Hardener (17400): 5%; разб Standoblue Viscosity Adjuster: 10-20%

	496
	STANDOX
	Водоразбавляемая база Standoblue
	База
	0.1125
	[Multi-Stage / Two-Toning Effect (+5% Hardener)] отв Standoblue Hardener (17400): 5%; разб Standoblue Viscosity Adjuster: 20-30%

	497
	STANDOX
	1К грунт светло-серый
	Втор. грунт WOW
	—
	[1K +50% 2K Thinners] разб Standox 2K Thinners: 50%

	498
	STANDOX
	1К грунт-наполнитель серый (Standohyd)
	Втор. грунт WOW
	—
	[Spot repair +5-10% VE Water] разб Standohyd VE Water: 5-10%

	499
	STANDOX
	1К грунт-наполнитель серый (Standohyd)
	Втор. грунт WOW
	—
	[Wet-on-wet +10-15% VE Water] разб Standohyd VE Water: 10-15%

	500
	STANDOX
	2К наполнитель PF (высокосухой)
	Втор. грунт WOW
	—
	[Regulated 5:1] отв Standox PFH Hardeners: 5:1; разб Standox PF Thinner или PF Reaction Agent: 10-20%

	501
	STANDOX
	2К наполнитель PF (высокосухой)
	Втор. грунт WOW
	—
	[US National Rule 4:1] отв Standox 2K Hardeners: 4:1; разб Standox 2K Thinner: 5-10%

	502
	STANDOX
	2К наполнитель PF (высокосухой)
	Втор. грунт WOW
	—
	[Пластиковые детали (5:1 +15% Plasticiser)] отв Standox PFH Hardeners: 5:1; разб Standox PF Thinners: +10-20%; пласт Standox 2K Plasticizer: +15%

	503
	STANDOX
	2К наполнитель PF (высокосухой)
	Втор. грунт WOW
	—
	[Пластиковые детали US (4:1 +15% Plasticiser)] отв Standox 2K Hardeners: 4:1; разб Standox 2K Thinners: +5-10%; пласт Standox 2K Plasticizer: +15%

	504
	STANDOX
	Полиэфирный напыляемый наполнитель
	Втор. грунт WOW
	—
	[5% PE Hardener] отв Standox PE Hardener (14564): 5% (по объёму); разб Standox Polyester Thinner (11719): до 10%

	505
	STANDOX
	2К высокосухой силер PF
	Первичный грунт
	—
	[Regulated 4:1 + 30% Reaction Agent] отв Standox PF Hardeners (16212, 16213, 16214): 4:1

	506
	STANDOX
	2К высокосухой силер PF
	Первичный грунт
	—
	[US National Rule 3:1 + 25% Reaction Agent] отв Standox 2K Hardeners: 3:1

	507
	STANDOX
	2К высокосухой силер PF
	Первичный грунт
	—
	[Пластик (Regulated 4:1 +15% Plasticiser)] отв Standox PF Hardener: 4:1; пласт Standox 2K Plasticiser: +15%

	508
	STANDOX
	2К высокосухой силер PF
	Первичный грунт
	—
	[Пластик US (3:1 +15% Plasticiser)] отв Standox 2K Hardener: 3:1; пласт Standox 2K Plasticiser: +15%

	509
	STANDOX
	2К прозрачный адгезионный силер
	Первичный грунт
	—
	[3:1 + 30% Smart Blend Plus] отв Standox 2K Hardeners (05-15, 15-25, 20-30, 25-40, 30-45): 3:1; разб Standox 2K Smart Blend Plus (16174) или 2K Fadeout Thinner (11247): 30%

	510
	STANDOX
	2К прозрачный адгезионный силер
	Первичный грунт
	—
	[Wet-on-wet +20% 2K Thinners] отв Standox 2K Hardeners: 3:1; разб Standox 2K Thinners (кроме Thinner 2K 35-45): 20%

	511
	STANDOX
	Протравливающий адгезионный грунт
	Первичный грунт
	—
	[1:1 Activator] отв Etching Adhesion Activator (16168): 1:1

	512
	STANDOX
	Протравливающий адгезионный грунт Low VOC
	Первичный грунт
	—
	[2:1 Activator] отв Low VOC Etching Adhesion Activator (16190): 2:1

	513
	STANDOX
	Протравливающий грунт 420
	Первичный грунт
	0.0587
	[1:1 Activator 421] отв Axalta Etch Primer Activator 421: 1:1

	514
	STANDOX
	Протравливающий грунт Low VOC 425
	Первичный грунт
	0.1559
	[2:1 Activator 426] отв Axalta Etch Primer Activator 426: 2:1

	515
	STANDOX
	2К грунт-наполнитель по пластику (Standoflex)
	Пласт. грунт втор.
	—
	[1:1 2K Plastic Hardener] отв Standoflex 2K Plastic Hardener (11824): 1:1

	516
	STANDOX
	2К грунт-наполнитель по пластику серый 330
	Пласт. грунт втор.
	0.1362
	[1:1 Hardener 331] отв Axalta Plastic Primer Surfacer Hardener 331 (Permacron Elastic): 1:1

	517
	STANDOX
	2К грунт-наполнитель по пластику чёрный 320
	Пласт. грунт втор.
	0.1446
	[1:1 Hardener 331] отв Axalta Plastic Primer Surfacer Hardener 331 (Permacron Elastic): 1:1

	518
	STANDOX
	Адгезионный промотор PF
	Пласт. грунт перв.
	—
	[4:1 + 15% Reaction Agent + 15% Adhesion Agent] отв Standox PFH Hardeners (16212, 16213, 16214): 4:1

	519
	SUPRIMEX
	2К акриловый прозрачный лак HS+
	2К-лак
	—
	[2:1 + 0-5%] отв Отвердитель для 2K Лака HS+ (SPX-HDRCA05-01): 2:1; разб Разбавитель: 0-5%

	520
	SUPRIMEX
	2К грунт-наполнитель PRIMER&FILLER VHS 4:1
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1 + 5-15%] отв Отвердитель для PRIMER&FILLER VHS 4:1 (SPX-HDRFA02-01): 4:1; разб Разбавитель: 5-15%

	521
	VIKA
	2К акриловый лак 2+1 HS
	2К-лак
	0.2333
	[2:1 HS + 0-10% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для лака 2+1 HS: 2:1; разб Разбавитель для металликов «Vika» / акриловый 1301 / 1301-М: 0-10%

	522
	VIKA
	2К акриловый лак 2+1 MS
	2К-лак
	0.1969
	[2:1 MS + 0-15% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для лака 2+1 MS: 2:1; разб Разбавитель для металликов «Vika»: 0-15%

	523
	VIKA
	2К акриловый лак АК-1112
	2К-лак
	—
	[4:1 + 45% разбавителя] отв Отвердитель акриловый 1301: 4:1; разб Разбавитель акриловый 1301 / 1301-М: 45%

	524
	VIKA
	2К высокоглянцевая акриловая эмаль АК-1301
	2К-эмаль
	—
	[4:1 + 36-40% разбавителя] отв Отвердитель акриловый 1301: 4:1; разб Разбавитель акриловый 1301 / 1301-М: 36-40%

	525
	VIKA
	Эмаль МЛ-1110 (1К меламиноалкидная с 2К отвердителем)
	2К-эмаль
	—
	[2К с ОЭМ-3 Extra 100:8-10 + растворитель 30%] отв Отвердитель ОЭМ-3 Extra: 100:8-10; разб Растворитель 650/648/647; Разбавитель Р-197; сольвент: 30%

	526
	VIKA
	Эмаль МЛ-12 (1К меламиноалкидная с 2К отвердителем)
	2К-эмаль
	—
	[2К с ОЭМ-3 Extra 100:8-10 + растворитель 25%] отв Отвердитель ОЭМ-3 Extra: 100:8-10; разб Растворитель 650/648/647; Разбавитель Р-197; сольвент: 25%

	527
	VIKA
	Базисная эмаль Vika-Металлик (база)
	База
	—
	[разбавление 0-30%] разб Разбавитель для металликов «Vika» / акриловый 1301 / универсальный 1385: 0-30%

	528
	VIKA
	2К акриловая грунтовка 3+1 HS
	Втор. грунт WOW
	0.1575
	[3:1 HS + 0-20% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для грунтовки 3+1 HS: 3:1; разб Разбавитель Vika для металликов: 0-20%

	529
	VIKA
	2К акриловая грунтовка 4+1 FAST 90' HS
	Втор. грунт WOW
	0.1312
	[4:1 FAST + 0-5% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для грунтовки 4+1 FAST 90' HS: 4:1; разб Акриловый разбавитель 1301: 0-5% от массы

	530
	VIKA
	1К алкидная антикоррозионная грунтовка (толстослойная)
	Первичный грунт
	0.1500
	[1К разбавление до 25%] разб Разбавитель алкидный «Vika-60»: до 25% от массы

	531
	VIKA
	1К алкидный антикоррозионный грунт (тонкослойный)
	Первичный грунт
	—
	[1К разбавление до 25%] разб Разбавитель алкидный «Vika-60»: до 25% от массы

	532
	VIKA
	2К фосфатирующая грунтовка Wash Primer
	Первичный грунт
	0.0984
	[1:1 с кислотным отвердителем] отв Отвердитель кислотный VIKA для грунтовки Wash Primer (компонент Б): 1:1

	533
	VIKA
	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
	Преобразователь ржавчины
	—
	разб Разбавитель Vika-60 / алкидный B2B: 20% по массе

	534
	VIKA
	2К акриловая грунтовка 4+1 HS «прямо на металл»
	Шлиф. наполнитель
	0.1925
	[4:1 HS + 0-25% разбавителя] отв Отвердитель VIKA для грунтовки 4+1 HS: 4:1; разб Разбавитель для металликов: 0-25%

	535
	YESKY
	MC166/MCM166 матовый лак 1:1
	2К-лак
	—
	[3:1 матовый] отв TH01/02/03: 3:1:0,6-0,8 (100:33:20-25); разб TX33/32/31: 0,6-0,8 (100:20-25)

	536
	YESKY
	TQ18 стандартный 2К лак 2:1
	2К-лак
	—
	[2:1] отв TH19F/19/19S: 2:1:0-0,4 (100:50:0-20); разб TX33/32/31: 0-0,4 (100:0-20)

	537
	YESKY
	TQ27 HS 2К лак 2:1
	2К-лак
	—
	[2:1] отв TH21/22/23: 2:1:0-0,4 (100:50:0-20); разб TX33/32/31: 0-0,4 (100:0-20)

	538
	YESKY
	TQM66 быстросохнущий лак 4:1
	2К-лак
	—
	[4:1] отв TH77: 4:1:0-0,4 (100:25:0-10); разб TX33/32/31: 0-0,4 (100:0-10)

	539
	YESKY
	1К базовые тонеры серий TJ/TY/TP (колеровочная система)
	База
	—
	[1:0,6-0,8] разб TX33/32/31: 1:0,6-0,8 (по объёму/весу)

	540
	YESKY
	Колеруемый грунт-наполнитель PW01/PG02/PB03
	Втор. грунт WOW
	—
	[шлифуемый] отв TH01/02/03 / TH21/22/23: 3:1:1 (шлифуемый, 100:25:25); разб TX33/32/31: 0-1 (100:0-25)

	541
	YESKY
	Колеруемый грунт-наполнитель PW01/PG02/PB03
	Втор. грунт WOW
	—
	[WOW] отв TH01/02/03 / TH21/22/23: 3:1:2 (WOW, 100:25:50); разб TX33/32/31: 1-2 (100:25-50)

	542
	YESKY
	TD35/E 2К грунт-наполнитель
	Втор. грунт WOW
	—
	[3:1] отв TH01/02/03: 3:1:1 (100:25:15-20); разб TX33/32/31: 1 (100:15-20)

	543
	YESKY
	TD39/TD40 2К грунт-наполнитель высокой наполняемости
	Втор. грунт WOW
	—
	[HS 5:1] отв TH01/02/03: 5:1:0,25-0,5 (100:12,5:3-7); разб TX33/32/31: 0,25-0,5 (100:3-7)

	544
	YESKY
	TD70 1К наполнитель
	Втор. грунт WOW
	—
	[1К + разбавитель] разб TX33/32/31: 1:0,4-0,55

	545
	YESKY
	TDE31/E универсальный 2К грунт
	Втор. грунт WOW
	—
	[4:1] отв TD43: 4:1:1-1,5 (100:20:20-30); разб TX33/32/31: 1-1,5 (100:20-30)

	546
	YESKY
	TD42 wash-праймер 1К
	Первичный грунт
	—
	[1К + TX47] разб TX47: 1:1-1,2

	547
	YESKY
	TDM41 эпоксидный грунт 4:1
	Первичный грунт
	—
	[4:1 эпоксидный] отв TD43: 4:1; разб TX44/TX33/32/31: 1-1,5 (100:20-30)


Всего материалов со схемами смешивания: 348 (схем в таблице: 547).
Исследование выполнил: эксперт-техник Апанасенко А. В.
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